ПОЛУЧЕНИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ДУГОВЫМ МЕТОДОМ

Кузнецов А.Н., Романов А.А.

МГТУ им. Баумана, e-mail: roms-2000@mail.ru

Нанесение покрытий на образцы из сплава Д16 производилось на модернизированной вакуумно-дуговой установке, позволяющей осуществлять сепарацию  потоков плазмы титана и получать покрытия, свободные от микрокапельной фазы [1,2]. Нанесение покрытий проводилось при генерации плазмы титана в диапазонах изменения силы тока дугового разряда 100..200А, напряжения  разряда 24..50В, индукции магнитного поля в рабочем объеме до 0,001Тл. Сепарация плазмы осуществлялась при помощи специальной системы «потенциальных экранов». С использованием новой схемы расположения и геометрии анодов удалось существенно повысить  полный ионный ток, приходящий  на обрабатываемые изделия по сравнению с ранее выпускавшимися установками при тех же токах разряда. Была расширена в два раза рабочая зона в вакуумном объеме, где возможно осаждение покрытий, а также улучшена равномерность осаждения в пределах этой зоны. Установлено, что в пределах этой зоны получаемые покрытия практически не содержат микрокапельной фазы материала катода.

Система анодов и «потенциальных экранов» позволила осуществить сепарацию плазменных потоков от микрокапельной фазы и получить плотные безпористые покрытия, при их толщине от 0,5 до 1 мкм.

Были проведены  сравнительные оценки износостойкости  алюминиевого сплава с покрытием из нитрида титана, из которых видно, что коэффициент трения (fтр) и температура трения (tтр) уменьшились почти в 2 раза у образцов с покрытием из нитрида титана относительно необработанных, а интенсивность изнашивания (I·108) уменьшилась почти в 200 раз  у обработанных образцов (с толщиной покрытия 1 мкм) относительно необработанных.

Вывод: использование сепарации плазменных потоков при нанесении тонких покрытий из нитрида титана (0,5..1 мкм) позволяет получить необходимые триботехнические характеристики и высокую коррозионную стойкость сплавов.

Литература.

- Дороднов А.М. Промышленные плазменные установки / Под ред. В.И. Хвесюка. М.:МВТУ,1976.

- Витязь П.А., Дубровская Г.М., Кирилюк Д.М. Газофазное осаждение из нитрида титана. Минск: Наука, 1983. С.  65-67.