БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ И РАЗРУШЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ПОЛЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В.А. Иванов, М.Е. Коныжев

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, e-mail: ivanov@fpl.gpi.ru

В поле импульсного микроволнового излучения (частота колебаний =2 ГГц, мощность импульсов P0,22 МВт, напряженность электрического поля в падающей электромагнитной волне 2,3  7,3 кВ/см, длительность импульсов 115 мкс, частота следования импульсов f0,11 Гц) проведены экспериментальные исследования явлений безэлектродного электрического пробоя и разрушений на поверхности и в объеме кристаллических (LiF, NaCl, KCl и ZrO2) и аморфных (фторопласт, полиэтилен и др.) диэлектриков в вакууме [1].

На предпробойной стадии развития разрядов поверхность диэлектриков бомбардируется электронами вторичноэмиссионного микроволнового разряда. При этом в приповерхностном слое диэлектриков глубиной порядка 13 мкм возникает высокий градиент температуры порядка (31031104) К/см, который вызывает сильные термомеханические напряжения. В щелочногалоидных кристаллах LiF, NaCl, KCl, которые характеризуются большими коэффициентами температурного расширения (1104 K1), наблюдается растрескивание приповерхностного слоя вдоль плоскостей спайности.

Сильное локальное поглощение энергии падающего микроволнового излучения вызывает безэлектродный электрический пробой на поверхности диэлектриков с образованием плотной плазмы контрагированного разряда. По оценкам плотность плазмы в шнуре контрагированного разряда превышает значение 1016 см3, а диаметр шнура составляет величину   10 мкм. В области плазменного шнура контрагированного разряда возникают локальные разрушения диэлектриков в виде поверхностных кратеров. После многократного воздействия плазмы импульсных контрагированных разрядов на диэлектрики в их объеме образуется система разветвленных разрядных каналов (дендритов). Диаметр отдельных каналов достигает 150 мкм, а глубина их прорастания составляет 110 мм.

Пробой в объеме диэлектриков происходит в результате возникновения сильного локального электрического поля напряженностью до 10 МВ/см, формирующегося в области взаимодействия плазменного шнура контрагированного разряда с приповерхностным слоем диэлектриков и проникающего вглубь объема диэлектриков вдоль разрядных каналов. При этом напряженность электрического поля в электромагнитной волне, падающей на диэлектрики в вакууме, составляла всего 2,3  7,3 кВ/см.

Установлено, что на всех стадиях развития безэлектродных микроволновых разрядов на твердых диэлектриках в вакууме происходят разрушения на поверхности и в объеме этих диэлектриков. Обнаружено, что характер этих разрушений определяется степенью локализации взаимодействия плазмы микроволновых разрядов с диэлектриками. Показано, что наиболее сильная локализация взаимодействия плазмы микроволновых разрядов с диэлектриками возникает на стадии микроволнового пробоя, при этом происходят наиболее сильные разрушения как на поверхности, так и в объеме диэлектриков.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 030217140) и Федеральной программы поддержки ведущих научных школ России (проект № 001596676).

Литература

- V.A. Ivanov, M.E. Konyzhev. Strong Interaction of electrodeless microwave discharges with dielectric LiF crystals. // In Book: Proceedings of the XX-th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tours(France) – July1-5, 2002. Ed. SFV 2002. Pp. 499-502. IEEE Catalogu Number 02CH37331. ISBN 0-7803-7394-4. ISSN 1093-2941.