ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ БОРА В КРЕМНИЙ ИЗ ПЛАЗМЫ BF3  В ИММЕРСИОННОМ РЕЖИМЕ

А.А. Орликовский, К.В. Руденко, А.В. Фадеев

Физико-технологический институт РАН, Москва, Россия, e-mail: rudenko@ftian.oivta.ru

Плазменные технологии, обеспечивающие перенос рисунка маски в ультратонкие слои, занимают до 30% всех технологических операций при изготовлении современных УБИС. По мере эволюции толщины активных слоев интегральных приборов в суб-100 нм диапазон, актуальным для микроэлектроники стало их легирование непосредственно из плазмы в режиме имплантации положительно заряженных ионов с энергией 0.5 – 5 кэВ в иммерсионном режиме [1].

Такой метод имеет существенные преимущества перед традиционной имплантацией для данного класса задач в условиях низких энергий ионов [2]. В настоящей работе рассмотрены отличия в экспериментальных профилях пространственного распределения концентрации бора (NB(x)), наблюдающиеся при плазменно-иммерсионной имплантации (ПИ3), в сравнении с имплантацией из ионных пучков.

Показано, что отклонение NB(x) от классических распределений Гаусса (Пирсона) обусловлено двумя факторами: принципиальным отсутствием масс-сепарации молекулярных ионов BF3+, BF2+, BF+ в плазме (в иммерсионном режиме), и побочным ионно-стимулированным плазмохимическим травлением поверхности кремния атомарным фтором, являющимся компонентом плазмы. Аналитические оценки влияния этих факторов хорошо совпадают с экспериментальными данными.

Предсказан возможный эффект насыщения имплантируемой дозы, ограничивающий максимальную концентрацию имплантируемой примеси в условиях конкурирующего процесса травления поверхностного слоя. Обнаружено экспериментальное подтверждение данного явления.

ЛИТЕРАТУРА

- Handbook of Plasma Immersion Ion Implantation. /Ed by A. Andersen, N.-Y., J.Willey&Sons, 2000 г.

- Аверкин А.Н.,  Орликовский А.А., Руденко К.В. Труды 3-го Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. Плес, 2002 г., т. 2, с. 360 - 362.