ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОРИСТЫХ МИШЕНЯХ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, ОБЛУЧАЕМЫХ МОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ.

А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, А.И. Громов, О.Л. Дедова, Е.В. Жужукало, Н.Г. Ковальский, В.Н. Кондрашов, С.Ф. Медовщиков, В.Г. Николаевский, М.И. Пергамент, В.М. Петряков, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., 142190, Россия, e-mail: vvgavril@triniti.ru
ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Россия

Представлены и обсуждаются основные результаты, полученные в экспериментах на установке «Мишень» (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) при облучении мощными лазерными импульсами (= 1.054 мкм, ~ 3 нс, I = 1013-1014 Вт/см2) малоплотных пористых сред (2-30 мг/см3). Целью экспериментов являлось изучение процессов образования и гомогенизации плазмы, энергопереноса в пористой среде и конверсии лазерного излучения в рентгеновское излучение образующейся плазмы в зависимости от микроструктуры материала облучаемой мишени. В условиях, представляющих интерес для проблем инерционного термоядерного синтеза, создания мощных лазерно-плазменных источников рентгеновского излучения и исследования свойств и поведения веществ в экстремальных условиях, облучались образцы из агара (неупорядоченная волокнисто-пленочная структура) и вспененного полистирола (квазирегулярная пленочно-ячеистая структура). Для диагностики протекающих процессов использовался широкий набор рентгеновских и оптических методов и средств.

Как в мишенях из агара, так и в мишенях из вспененного полистирола, поглощение лазерного излучения носит объемный характер с образованием протяженной области высокотемпературной плазмы в облучаемых образцах; энергия к тыльной поверхности мишени переносится тепловой волной с резким передним фронтом. Однако количественные характеристики исследованных сред значительно различаются - обнаружено существенное влияние микроструктуры малоплотного пористого материала на параметры и поведение образующейся в нем плазмы. Так, размеры области высокотемпературной плазмы (~500 мкм) и скорость энергопереноса к тыльной поверхности (~2107 см/с) мишеней из агара с плотностью ~2 мг/см3 близки к соответствующим значениям, измеренным при облучении мишеней из вспененного полистирола со средней плотностью ~10 мг/см3. При одинаковых значениях средней плотности в образцах из вспененного полистирола размеры области образующейся горячей плазмы и скорость энергопереноса оказываются в несколько раз большими, чем в образцах из агара. При облучении образцов с различной микроструктурой обнаружено также существенное различие во временном ходе интенсивности излучения, рассеиваемого как на основной частоте лазера, так и на частоте второй гармоники.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 01-02-17361 и 01-02-17336) и INTAS (проект № 2001-0572).