ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РЕЗИСТИВНУЮ СТАДИЮ НАГРЕВА ТОНКИХ ПРОВОЛОЧЕК МОЩНЫМ ИМПУЛЬСОМ ТОКА.

Г.В. Иваненков, А.Р. Мингалеев, С.А. Пикуз, В.М. Романова, А.Е. Тер-Оганесьян, С.И. Ткаченко*, Т.А. Шелковенко

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РАН, Москва
*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва

Установлено [[1]], что от количества энергии введенной на начальной резистивной стадии нагрева в проволочку зависит скорость и однородность ее расширения на плазменных стадиях. С точки зрения нуклеационного механизма потери фазовой устойчивости [[2]], вклад энергии теоретически можно увеличить до величины соответствующей энергии сублимации. Для этого необходимо использовать способы, которые задерживают раннее плазмообразование, предотвращая шунтирующие разряды по поверхности.

В [[3]] опубликованы результаты экспериментов в вакууме, в которых длительность резистивной стадии увеличивалась с помощью изолирующего покрытия. В данной работе изучается вопрос о влиянии внешних сред различной плотности и электрической прочности на динамику нагрева проволочек микронных размеров в наносекундном диапазоне взрыва. Проведена серия экспериментов по электрическому взрыву медных и вольфрамовых проволочек d = 10  50 мкм в вакууме, а также помещенных в воду, масло со скоростью нарастания тока ~ 101011 А/с.

Литература

- Pikuz S.A., Shelkovenko T.A., Sinars D.B., Greenly J.B., Dimand Y.S., and Hammer D.A., Phys. Rev. Lett., 83, 4313 (1999).

- Tkachenko S.I., Vorob’ev V.S., Malyshenko S.P. APL, 2003, V.82, N 3, p.4047.

- Sinars D.B., Min Hu, Chandler K.M., Shelkovenko T.A., Pikuz S.A., Greenly J.B., Hammer D.A., and Kusse B.R., Physics of Plasmas, 8, 216 (2001).