Активация высокодисперсного силикагеля в высокочастотном разряде пониженного давления.

И.Ш. Абдуллин, М.Ф. Шаехов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: shaechov@kstu.ru

Обезвоживание химических соединений от соединений воды получает все большее значение. Традиционный способ обезвоживания с применением тепловой энергии имеет присущие ей недостатки по затратам тепла и самое главное по спеканию структуры. В производстве необходимо создать и сохранить высокопористую структуру соединения за счет удаления присоединенной воды и при этом не допустить спекания структуры.

Нами предложена физическая модель осушки и активации высокопористых мелкодисперсных порошков силикагеля как пористого тела в высокочастотном разряде пониженного давления.

При помещении силикагеля в разряженную атмосферу происходит удаление гидратационной влаги, затем за счет термического нагрева происходит нагрев мелкодисперсного порошка и испарение воды соединенных электростатическими силами. Высокочастотный разряд за счет образованного слоя пространственного заряда около тела позволяет получить разность потенциалов на противоположных сторонах материала. Создаются условия для зажигания несамостоятельного разряда и внутри пор. Внутри пористого материала за счет оседания на поверхность электронов все электроположительные молекулы нейтрализуются или получают отрицательный заряд. За счет ионной обработки рвутся электростатические и водородные связи. Химические связи в остове силикагеля не изменяются.

Работу проводили в струйном высокочастотном индукционном и емкостном разряде. При давлении 13 – 66,5 Па, расход газа 0,02 - 0,08 г/с. мощность разряда варьировалась в пределах 1,5 – 2,5 кВт, рабочий газ аргон.

Обработанный материал получается высокопористым и мелкодисперсным, не происходит слипания полученного порошка. Затраты по энергопотреблению снижаются почти в 5 раз. Дисперсность порошка выравнивается по размеру.