МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ МЕХОВОГО МАТЕРИАЛА ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ РАЗРЯДОМ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

И.Ш. Абдуллин, С.Ю. Грузкова, И.В. Красина

КГТУ, Казань, Россия, e-mail: tkim1@kstu.ru

Учитывая все более высокие требования потребителей, предъявляемые к качеству меховых изделий, актуальна задача создания новых видов меха, с улучшенными эксплутационными и технологическими свойствами.

В работе рассматривается способ совершенствования мехового производства с использованием электрофизической модификации, заключающейся в обработке материала в потоке неравновесной низкотемпературной плазме (НТП) пониженного давления.

В отличие от традиционных способов модификации материала, данный метод имеет ряд преимуществ: плазменная обработка не приводит к изменению структуры и химического состава обрабатываемого образца; взаимодействие высокомолекулярных материалов, имеющих капиллярно-пористую структуру, с потоком плазмы высокочастотного емкостного разряда способствует целенаправленному регулированию заданных свойств и исключению, по возможности, применения ядовитых и токсичных веществ.

Целью данной работы являлось исследование влияния ВЧ – разряда пониженного давления на коллаген - основной высокомолекулярный белковый полимер кожевой ткани шкуры.

Объектом исследования служили образцы шкур северного оленя, пресно-сухого способа консервирования и полуфабрикаты, прошедшие стадии процесса выделки.

Плазменную обработку проводили на высокочастотной плазменной установке [1], входные величины которой изменялись в диапазоне: расход плазмообразующего газа (аргона) G=0-0,12 г/с, мощность разряда Wр=0,2-2,0 кВт, рабочее давление газа Р=13-133 Па, время обработки t=3-7мин, при постоянной частоте генератора f=13,56 МГц.

Процесс взаимодействия высокочастотной плазмы с капиллярно-пористым телом обеспечивает объемную обработку за счет бомбардировки ионами внешней поверхности, их рекомбинации и воздействия термического потока, а также модификации внутренних поверхностей стенок пор в результате рекомбинации ионов. Таким образом, происходит обработка не только поверхностных слоев, но и всего объема внутри капиллярно-пористого материала.

Обработка шкур северных оленей плазмой, перед жидкостными процессами, позволяет снизить содержание влаги у опытных образцов на 7%. При определении термостойкости, опытные образцы достигают необходимой температуры деструкции за меньший промежуток времени, чем контрольные (без обработки).

Таким образом, из результатов, полученных в ходе проведенных работ, можно предположить, что обработка мехового материала плазмой позволяет целенаправленно изменять характеристики свойств шкуры и получить полуфабрикат со сниженной ломкостью волоса, а также повышенной прочностью связи волосяного покрова с кожевой тканью, что в итоге должно положительно сказаться на эксплутационных свойствах меха.

Литература

- И.Ш. Абдуллин, Н.Ф. Кашапов, В.В. Кудинов, Е.И. Абдуллина. Новое в технологии нанесения покрытий. Технология металлов №2, 2001г. – 35с.