ВЛИЯНИЕ ФАРАДЕЕВСКОГО ЭКРАНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИСТОЧНИКА ПЛАЗМЫ

И.И. Авербух, Т.Д. Ахметов, В.И. Давыденко, А.А. Иванов, А.А. Подыминогин, И.В. Шиховцев

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия,
e-mail: I.V.Shikhovtsev@inp.nsk.su

В ионном источнике [1,2] с ВЧ плазменным эмиттером ресурс работы керамической плазменной камеры ограничен несколькими часами. После этого количество протонов в пучке существенно уменьшалось. Деградация состава пучка происходила, вероятно, из-за восстановления металлического алюминия на внутренней поверхности камеры под воздействием водородной плазмы. Поверхность стенки влияет на соотношение плотности протонов и молекулярных ионов в разряде, и, как следствие, на характеристики диагностического пучка. С течением времени протонная компонента пучка уменьшается примерно на 10% (с 60% до 50% по току). Одно из решений этой проблемы может быть найдено в использовании более стойкого керамического материала – карбида бора, нанесенного на внутренней поверхности камеры. Другое решение – защита керамической стенки камеры фарадеевским экраном. Нами исследован экран, представляющий собой медную трубу с продольными щелями, внутренняя поверхность которой покрыта карбидом бора.

Для расчета магнитного и электрического полей в области внутри экрана, находящегося в соленоиде с переменным током, была предложена двумерная аналитическая модель. Аналитическое решение удается получить в случае бесконечно тонких пластин экрана.

В докладе представлены результаты исследования генерации плазмы в ВЧ эмиттере с фарадеевским экраном и сравнение их с результатами численных расчетов поля антенны.

Работа выполнена при частичной поддержке WTZ через исследовательский проект №RUS-01/582.

Литература.

- Ivanov A.A., Davydenko V.I., Deichuli P.P., Kreter A., Mishagin V.V., Podminogin A.A., Shikhovtsev I.V., Schweer B., Uhlemann R., Radio frequency ion source for plasma diagnostics in magnetic fusion experiments, Rev. Sci. Instruments, 71 (10), 2000, p.3728-3735

- A.N. Karpushov, G.F. Abdrashitov, I..I. Averboukh, P. Bosshard, I. Condrea, B.P. Duval, A.A. Ivanov, V.V. Kolmogorov, J. Mlynar, A. Perez, I.V. Shikhovtsev, A.N. Shukaev, H. Weisen, Upgrade of the diagnostic neutral beam injector for the TCV tokamak, Fusion Engineering and Design, V.66-68, р.899-904  (September 2003) Elsevier B.V. 22nd Symposium on Fusion Technology, Edited by S. Tahtinen, M. Asikainen, R. Rintamaa, H. Tuomisto