эффективность газовой защиты при облучении графитовой мишени интенсивными потоками водородной плазмы

Н.И. Архипов, В.П. Бахтин, А.М. Житлухин, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,
г.Троицк МО, Россия, e-mail: toporkov@triniti.ru

На установке МК-200CUSP (ТРИНИТИ) проведены экспериментальные исследования эффективности газовой защиты поверхности графитовой мишени от воздействия интенсивных потоков водородной плазмы с плотностью мощности до 40 МВт/см2, энергией частиц до 3кэВ в продольном магнитном поле 1.5Т. Плотное газовое облако создавалось перед поверхностью облучаемой мишени при инжекции буферного газа (водород, азот, аргон) через каналы в теле мишени с помощью импульсного электродинамического клапана.

Эффективность защиты определялась по интенсивности углеродных линий, испускаемых испаренным графитом перед мишенью в процессе ее облучения водородной плазмой. В диагностической схеме использовался изображающий спектрограф с пропускающей дифракционной решеткой 5000лин./мм в сочетании с фотопленкой Kodak 101-01.

В результате исследований показано, что для эффективной защиты поверхности от воздействия интенсивных водородных плазменных потоков необходимо применять газ со средним (азот) или высоким (аргон) значением Z. При этом основным механизмом защиты является преобразование кинетической энергии потоков, падающих на мишень, в энергию излучения ионизированного буферного газа и рассеяние этого излучения в окружающее пространство.