Экспериментальное исследование пристеночной плазмы и проблема дивертора.

Б.И. Хрипунов

Институт ядерного синтеза РНЦ "Курчатовский институт"

Рассматриваются возможности и приводятся результаты экспериментальных исследований на установках с прямым магнитным полем, используемых для моделирования и изучения процессов происходящих в пристеночной плазме термоядерных реакторов типа токамак. Основными направлениями исследований являются физика диверторной плазмы, получение данных в обоснование выбора материалов приемной поверхности дивертора и первой стенки, поиск новых решений, необходимых для реакторов следующего за ИТЭР шага.

Приведены результаты экспериментального моделирования на установке ЛЕНТА процессов газового дивертора. Исследование проведено в потоке плазмы, проходящей через газовую мишень при давлении 1-70 мТорр. Показано, что энергия плазменного потока может быть снижена на порядки величины до попадания на приемную пластину и получен режим т.н. «отрыва» плазмы, сопровождающийся рекомбинационным излучением.

Проведены исследования кандидатных материалов, предлагаемых для использования в контакте с плазмой в диверторе. В условиях плазменной бомбардировки при больших ионных дозах облучения графитов, композитных материалов, вольфрама получены коэффициенты эрозии, данные о накоплении изотопов водорода, перепылении материалов. Обнаружено подпороговое распыление вольфрама. Выявлены особенности влияния на поверхность чередования длительного облучения стационарной плазмой и мощных плазменных импульсов (срывы).

Рассматривается возможность применения лития в стационарном термоядерном реакторе при сверхвысоких тепловых нагрузках в диверторе. На установке СПРУТ-4 литиевая поверхность создается с помощью капиллярно-пористых структур (КПС). В результате исследований с литиевыми КПС продемонстрирована длительная работа приемной поверхности в стационарных тепловых условиях при нагрузках 10-25 МВт/м2.