Контрагирование тепловой нагрузки на поверхности лимитера

В.А. Курнаев, И.В. Цветков

Московский инженерно-физический институт (государственный университет),
e-mail: kurnaev@plasma.mephi.ru

При рассмотрении возможных механизмов, влияющих на пикирование тепловых нагрузок на первую стенку, при условии стационарности параметров периферийной плазмы, как правило, рассматривают два независимых фактора - это эмиссионная способность материала стенки и угол наклона магнитного поля к поверхности. В данной работе рассматривается комплексное влияние неоднородности тепловой нагрузки (положительная обратная связь для контрагирования) и угла наклона магнитного поля (сдерживающий фактор) на разрушение поверхности лимитера. Исследование проводились сеточными методами на двухмерной численной модели расчета распределения потенциала и движения частиц в пристеночном слое, а также расчета распределения температуры в образце. Результаты расчета на одномерной самосогласованной модели, объединяющей расчет пристеночного падения потенциала, транспорт электронов через пристеночный слой, тепловые потоки и эмиссионные характеристики материалов представлены в работах [1, 2].

Рост температуры поверхности вызывает рост электронной эмиссии, и как следствие, рост теплового потока на стенку.  Например, за 1 секунду экспозиции (с 2-ой по 3-ю секунду времени облучения) температура поверхности лимитера из вольфрама в точке пикирования тепловой нагрузки  увеличивается с 2500 К до 3500 К, что вызывает увеличение плотности теплового потока из плазмы (за счет роста термоэмиссии) с 40 МВт/м2 до 100 МВт/м2. На рисунке представлено сравнение нагрева образца из W в течение 3-х секунд без учета и с учетом эмиссии электронов с поверхности при неоднородной тепловой нагрузке со стороны плазмы. Как видно из рисунка, учет термоэмиссии приводит к контрагированию тепловой нагрузки в пятне. Ширина пиков уменьшается, а величина увеличивается. Таким образом, показано влияние неравномерности тепловых нагрузок на увеличение электронной эмиссии с поверхности, что приводит к контрагированию тепловых нагрузок на поверхности лимитера. Это может являться одним из основных механизмов развития горячих пятен.

Рост температуры вдоль поверхности образца из вольфрама в течении 3-x секунд экспозиции. Пунктирные кривые для расчета без учета электронной эмиссии, жирные кривые с учетом.

Показана сдерживающая роль касательного к поверхности магнитного поля, электронная эмиссия с поверхности эффективно подавляется магнитным полем. Это может служить объяснением, почему в экспериментах пятна проплавления возникают не на макушке лимитера, где магнитное поле направлено по касательной к поверхности, а на некотором расстоянии от нее.

Литература

- I.V. Tsvetkov and T. Tanabe, J. Nucl. Mater. 258-263 (1998) 927-933

- I. V.Tsvetkov and T. Tanabe, J. Nucl. Mater., 266-269 (1999) pp. 714-720