СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ВЕЩЕСТВ ПРИ БЫСТРОМ СВЧ НАГРЕВЕ

А.В. Аржанников, Т.Д. Ахметов, В.В. Болдырев*, В.П. Исупов*, П.В. Калинин, С.А. Кузнецов, К.И. Меклер, С.Л. Синицкий, Е.В. Старикова*, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: A.V.Arzhannikov@inp.nsk.su

*Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены описание созданного стенда для быстрого СВЧ нагрева веществ и результаты первых экспериментов на нем по термолизу органических солей с целью изучения возможности получения ультрадисперсного порошка металлов с частицами диаметром 10–20 нм.

СВЧ нагрев выгодно отличается от традиционно используемых методов нагревания в печах или излучением, поскольку прогрев образца происходит не за счет теплопроводности с поверхности, а одновременно по всему объему при высокой скорости подъема температуры. Созданный экспериментальный стенд состоит из прямоугольного волновода, в который вводится СВЧ излучение от магнетрона LG 2M214-39F мощностью 800 Вт на частоте f=2,45 ГГц (=12,2 см) в режиме бегущей волны. Исследуемое вещество в пробирке из кварцевого стекла подвергается воздействию СВЧ мощности в тестовой зоне волновода в течение заданного времени, и динамика подъема температуры регистрируется с помощью термопары и записывается в компьютер.

В первых экспериментах на СВЧ стенде в качестве вещества для исследований была выбрана органическая соль никеля [LiAl2(OH)6]2Ni edta·nH2O, термолиз которой происходит при нагревании свыше 350С. В экспериментах Ni edta в количестве ~0,5 г нагревался до температуры термолиза за время ~120 секунд. Последующий рентгенофазовый анализ показал, что в веществе, подвергнутом СВЧ облучению, действительно содержатся наночастицы металлического никеля, то есть в результате СВЧ нагрева осуществляется термолиз исходного соединения.

Исследования предполагают получение ультрадисперсных порошков металлов и построение адекватной физической модели этого процесса.