ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВНОГО КАРТОНА

И.Ш. Абдуллин, М.Ф. Шаехов, Р.Г. Ибрагимов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: raf7g@mail.ru

В современном производстве обуви для внутренних и промежуточных деталей - стелек, полустелек, платформ, задников, подносков, простилок, геленков - применяются главным образом искусственные материалы: картоны, термопластичные и эластичные материалы. Картоны используются преимущественно для изготовления задников, стелек, полустелек, простилок и геленков. На ЗАО “Казанский завод искусственных кож” осуществляется выпуск обувных и технических картонов марок 3М-1, 3М-3, СВМП-2, С, Пр, СЦМ-Т, ГЛ и других методом однослойного отлива с применением кожевенных и целлюлозных волокон, проклеенных синтетическими или природными полимерами в виде дисперсий.

Однако обувные картоны отличаются жесткостью, препятствующей созданию легкой и гибкой обуви, недостаточными эластичностью, сопротивлением скатыванию, формоустойчивостью. С целью повышения качества, обувной картон обрабатывался на экспериментальной установке в потоке высокочастотной плазмы низкого давления. Возможность комплексного улучшения свойств волокнистых кожевенных материалов за счет струйной высокочастотной плазменной обработки представляет большой интерес в технологии изготовления обувного картона, так как традиционные методы модификации свойств данного материала создают ряд проблем, важнейшими из которых являются дефицит сырьевых ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Главное преимущество данного метода заключается в отсутствии химических превращений на обрабатываемой поверхности, что обеспечивает его эффективное использование при обработке материалов. Эффект воздействия низкотемпературной плазмы определяется химической природой, строением обрабатываемого материала и технологическими параметрами плазмы. Данным методом модификации материала можно добиться значительного изменения его гидрофильных свойств, основными показателями которых являются капиллярность, смачиваемость, водопоглощение. Величина изменения указанных показателей в значительной степени зависит от параметров плазменной обработки.

Считается, что основными факторами, вызывающими модификацию свойств обувного картона является химическая и физическая модификация. Улучшение гидрофильности поверхности объясняется образованием новых функциональных групп со структурно – конформационной перестройкой макромолекул поверхностного слоя под действием высокоэнергетических частиц плазмы для одного вида материала, а также возможное увеличение смачиваемости материалов, активированных плазмой обусловлено изменением физической структуры поверхности (увеличение коэффициента шероховатости).

Результаты экспериментальных исследований взаимодействия высокочастотной плазмы с обувными картонами позволили улучшить физико-механические свойства: стойкость к истиранию, предел прочности, относительное удлинение, уменьшить жесткость, усадку, повысить эластичность.

Работа выполнялась по гранту Министерства образования РФ “Применение низкотемпературной плазмы в технологии изготовления обуви”.