ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА НА ПОВЕРХНОСТИ Co-Cr СПЛАВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИКРОПЛАЗМЕННЫХ РАЗРЯДОВ.

В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, А.М. Спирин

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, e-mail: ivanov@fpl.gpi.ru

Поиск новых методов формирования микрорельефа на поверхности металлов и сплавов, входящих в состав металлокерамических изделий, является актуальной задачей для ортопедической медицины. Существующие лучевые и пучковые методы создания микрорельефа на поверхности сплавов не получили широкого применения, так как характеризуются большими энергетическими затратами, сложностью внедрения и применения. Широко распространенный термомеханический (пескоструйный) метод не обеспечивает высокого качества соединений металла с керамикой. Метод микроплазменной обработки [1] позволяет эффективно решать задачу формирования микрорельефа на металлах и сплавах. Этот плазменный метод формирования микрорельефа обладает высоким к.п.д. преобразования электрической энергии в энергию плазмы, локализацией энерговыделения и автосканированием по поверхности.

Цель работы состояла в изучении свойств микрорельефа, образующегося при возбуждении микроплазменных разрядов на поверхности применяемых в медицине кобальт-хромистых сплавов.

Формирование микрорельефа на поверхности сплавов проводилось в вакуумной камере при давлении воздуха  1 Па. Плазменный инжектор создавал поток плазмы с концентрацией электронов 51011 см-3, электронной температурой 5-8 эВ, длительностью потока плазмы около 25 мкс. Использовался кобальтохромистый сплав: Co-65%, Cr-28%, Мо-5%, остальное – 8%. Шлифованные образцы с шероховатостью  1 мкм, имели форму параллелепипеда 4412 мм. Для образования на поверхности оксидного слоя, образцы предварительно обжигались при температуре 950С в течение 5 минут.

При воздействии на поверхность образцов импульсного потока плазмы на границе окисной пленки и металла, возбуждались микроплазменные разряды. В местах локализации разрядов приповерхностный слой металла оплавлялся. Из-за многократного повторения процесса плавления за 5-10 импульсов плазмы на поверхности формировался сплошной переплавленный слой металла, имеющий развитую структуру микрорельефа (шероховатость). При скорости обработки порядка 3 см2/с, энергетические затраты составляют около 0,510-4 кВт-час/см2. Шероховатость поверхности обработанных плазмой образцов составляет 8-10 мкм, что в 2-3 раза превышает рельеф, формируемый с помощью термомеханической обработки. Микротвердость обработанных плазмой образцов составляет 400 кГ/мм2 и практически постоянна по всей толщине исследуемых приповерхностных слоев. Для контрольных образцов, прошедших термомеханическую обработку, микротвердость на поверхности также составляет 400 кГ/мм2, но при этом наблюдается сильная неоднородность по глубине. Триботехнические измерения образцов, прошедших микроплазменную обработку, не показали уменьшение износостойкости, в равнении со стандартной термомеханической процедурой.

Экспериментально установлено, что на поверхности кобальтхромистого сплава при микроплазменной обработке формируется высокопрочный рельеф высотой до 10 мкм. При энергозатратах   10-4 кВт-час/см2, образование рельефа происходит со скоростью ~ 3 см2/с.

Работа участвеут в программе “Поддержка молодых российских ученых и ведущих научных школ”. Грант НШ-1965.2003.2 РФ.

Литература

- В.А. Иванов. Возбуждение и воздействие микроплазменных разрядов на металлы и сплавы в плазме СВЧ факела. Прикладная физика №2. 2001. С. 539.