ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Mo/V -ПЛАЗМЫ, ОБРАЗОВАННОЙ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРА, С МАТЕРИАЛАМИ AL, Mo

Р.Т. Хайдаров

Научно-исследовательский институт прикладной физики при Национальном Университете Узбекистана, Ташкент, e-mail: rkhaydarov@nuuz.uzsci.net

Материалы V, Mo, Nb, W, SiC и др. являются базовыми малоактивными материалами, на основе которых разрабатывается новое поколение конструкционных и функциональных материалов, прежде всего для термоядерной энергетики. В этой связи имеет важное значение исследование воздействия плазмы и лазерного излучения на их физико-химические свойства для оценки пригодности этих материалов и сплавов  на их основе, для применения в термоядерной энергетике. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию поверхностных свойств Mo  и  Al под действием высокотемпературной плазмы.

Эксперименты проводились на лазерном масс-спектрометре с разрешающей способностью m/dm 100 и длиной пролетного расстояния L=100 см которая   подробно описана в работе [1]. В экспериментах был  использован  неодимовый лазер с плотностью мощности q= 5 1010 Вт/см2. В экспериментах основные характеристики ионов измерялись в двух режимах: в свободном разлете плазмы в вакуум и при наличии вторичной мишени на пути ее разлета. Вторичная мишень представляет собой тонкую пластинку из Al и Mo с щелью в средине размерами (0,4 x 20) мм. Она была установлена параллельно поверхности мишени. Расстояние от первичной мишени до поверхности вторичной мишени изменялись в пределах  2 10 мм.

Экспериментально изучены вторичные процессы при взаимодействии лазерной V, Mo, Nb плазмы с поверхностью Al, Mo материалами в зависимости от природы плазмы и вторичной мишени, а также от растояния между мишенями. Установлено, эмиссия однозарядных ионов в довольно узком низкоэнергетическом (Е=100-300эВ) диапазоне энергии  при бомбардировке  поверхности лазерной плазмой, и их параметры значительно зависят от природы плазмы, материала вторичной мишени и от расстояния  между двумя мишенями.

Обсуждаются физические процессы, приводящие к изменению характеристик ионов после взаимодействия с материалами вторичной мишени.

Литература

- [1]. М.Р. Бедилов, Р.Т. Хайдаров,  У.С. Кунишев, Квантовая электроника, 2001, 31, 4,с.321.