Измерение скорости распространения ударных волн в лазерных экспериментах на установке ИСКРА-5.

Кунин А.В., Бессараб А.В., Жидков Н.В., Калипанов С.В., Кравченко А.Г., Митрофанов Е.И., Литвин Д.Н., Пинегин А.В.

Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Саров, Нижегородская область, e-mail: kunin@otd13.vniief.ru

На установке ИСКРА-5 создан лазерный стенд для проведения экспериментов по исследованию уравнений состояния вещества. Разработана методика измерения скорости распространения УВ в образцах на базе высокоскоростного фотохронографа.

Проведена серия экспериментов с мишенями прямого облучения. Мишень представляла собой базовый слой из алюминия толщиной h=20 мкм, с напыленными на тыльную поверхность ступеньками из алюминия (h=5мкм), меди (h=3.8мкм) и свинца (h=5.3мкм). В экспериментах использовалась вторая гармоника лазерного излучения (=0.6575 м). Для улучшения однородности облучения разработана методика пространственного сглаживания ЛИ с использованием органических рассеивателей и многолинзового растра. Показано, что использование методики пространственного сглаживания позволяет получить достаточно однородную область облучения ~500 мкм.

Зарегистрированные скорости УВ в различных материалах составили: в алюминии - UAl15км/с, в меди – UCu13км/с, в свинце - UPb12 км/с .