СПЕКТРЫ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ПЛАЗМЫ - ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕМ ПАДЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА НА ПОВЕРХНОСТЬ МИШЕНИ

М.Р. Бедилов, Р.М. Бедилов, А.Р. Матназаров, М.М. Сабитов

Научно–исследовательский институт прикладной физики Национального Университета Узбекистана им. М. Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
e-mail: bedilov@yandex.ru

Известно, что до настоящего времени исследования закономерностей эмиссии заряженных частиц из плазмы ограничивались, в основном, двумя случаями при острой фокусировке лазерного излучения на поверхность мишени и при относительно малом угле падения лазерного излучения (  450). Нами приводятся экспериментальные результаты исследования природы эмиссии и характеристики многозарядных ионов плазмы, образующихся при наклонном (близкой к скользящему вдоль поверхности мишени) падении лазерного излучения на поверхность W. Опыты проводились на установке, которая описана [1, 2]. Установка позволяет вращать лазерную головку вокруг мишенной камеры в диапазоне углов  = 150  850. Для выяснения роли угла падения излучения на мишень исследования проводились при  =180 и 850, при одинаковых начальных условиях.

Экспериментальные результаты, полученные при наклонном падении излучения на поверхность мишени с плоскостью поляризации, перпендикулярной плоскости мишени, значительно отличаются, от данных, наблюдающихся при традиционных ( =180) углах падения излучения на мишень. Масс-спектры ионов лазерной плазмы, образованных при =850, более полно отражают элементный состав слоя, адсорбированного на поверхности W. При этом максимальная кратность заряда Zmax многозарядных ионов, соответствующих матрице образца, всегда меньше, чем Zmax при =180. При последовательном воздействии импульсов лазерного излучения на W под углом =850 уменьшаются как число, так и интенсивность ионных сигналов - элементов примесей. Одновременно возрастают амплитуда сигналов ионов W и кратность его заряда. Например, в проводимом примере после первого импульса лазера в масс-спектрах регистрируется линии ионов примесных элементов O+, O2+, C+, N+, Na+, K2+, S+, S2+, Co+, Co2+, а Zmax ионов W не превышает 3. После третьего импульса Zmax для ионов W доходит до 4, а из примесных элементов регистрируются лишь ионы C и O. В случае же =180 на протяжении десяти импульсов масс-спектры практически идентичны, и Zmax для ионов W достигает 5. Следовательно, энергетические распределения многозарядных ионов существенно зависят от угла воздействия излучения на мишень. При падении, близкой к скользящему (=850), диапазон энергетического распределения значительно меньше, чем при острых углах (=180) падения. Например, энергия Emax ионов W+ и W+4, образующихся при   850, не превышает 500 эВ и 1кэВ, соответственно, в то время как при   180 Emax этих ионов достигает  4 кэВ. Установлено, что при скользящем падении ток в импульсе Imax достигает  100А, при   180 ток Imax  45А. Отметим, что качественный вид и количественные характеристики масс-зарядовых спектров, а также энергетические распределения многозарядных ионов и генерируемые плазмой токи, наблюдаемые при двух значениях углах падения ( = 180 и 850) также установлено в диапазоне углах  = 150  850, т.е. существенно зависят от угла воздействия лазерного излучения на мишень.

Литература

- Бедилов М.Р., Бейсембаева Х.Б., Давлетов И.Ю. ЖТФ, 2002, Т.72, В.8, с.89-94.

- Бедилов М.Р., Давлетов И.Ю., Сабитов М.С. Квантовая электроника, 2001, Т. 31, № 5, с. 453-455.