ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОБУВИ

И.Ш. Абдуллин, Г.И. Гарипова, Л.Ю. Махоткина

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: tkim1@kstu.ru

Суть метода повышения прочности клеевых соединений заключается в использовании низкотемпературной плазмы (НТП) пониженного давления с использованием полиуретанового клея (ПУ). В качестве субстратов применяли кожу для низа обуви из шкур КРС хромого метода дубления, формованные ПУ пластины и кожволон.

Исследована, эффективность применения НТП для крепления деталей обуви из ПУ пластин и кожволона с кожей для низа обуви из крупного рогатого скота и выявление параметров, влияющих на прочность клеевого соединения.

Плазменную обработку проводили на высокочастотной (ВЧ) плазменной установке, состоящей из ВЧ-генератора, ВЧ-плазмотрона, системы газоснабжения, вакуумной камеры и измерительной аппаратуры. Установка настроена на индукционную (ВЧИ), емкостную (ВЧЕ) или комбинированную нагрузку (ВЧК) [1].

Принцип работы ВЧ-плазменной установки основан на ВЧ нагреве плазмообразующего газа до состояния плазмы. При достижении рабочего пониженного давления в вакуумную камеру подается плазмообразующий газ. При  подаче на электроды ВЧ-напряжения в разрядной камере образуется плазменный сгусток, при  продуве плазмообразующего газа через сгусток образуется струйный разряд- инструмент обработки.

Плазменная обработка велась в следующих режимах: расход плазмообразующего газа 0,04г/с, рабочее давление в разрядной камере 13,3Па, мощность разряда 1,5- 1,8 кВт, продолжительность обработки 3-7 мин, в качестве плазмообразующего газа использовался – аргон.

Подготовка образцов к склеиванию заключалась в следующем: образцы кожи помещались в разрядной камере между двумя плоскими электродами вдоль потока плазмообразующего газа; кожу, ПУ пластины и образцы кожволона перед нанесением на них клея взъерошивали. Намазка ПУ клеем двухразовая. Сушка клеевых пленок, их активация и склеивание материалов выполнены по типовой технологии. Одновременно проводили испытания контрольных образцов необработанных НТП. Прочность склеивания определяли через 24 ч методом расслаивания.

Как следует из полученных данных образцы, обработанные НТП, по сравнению с контрольными без обработки имеют большую адгезионную прочность в 2 раза.

Таким образом, адгезию клеевых соединений можно повысить путем модификации клеевой композиций с применением НТП пониженного давления. Это создает предпосылки для разработки технологий в обувной промышленности, упрощающих технологию клеевого крепления. Однако, необходимы дальнейшие разработки в этой области.

Литература:

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2000.-348 с.

Авторы

Абдуллин Ильдар Шаукатович, РФ, КГТУ, зав каф. ТКиМ, д.т.н, профессор,
e-mail: Abdullin_i@kstu.ru

Гарипова Гузель Ильгизаровна, РФ, КГТУ, аспирант, e-mail: tkim1@kstu.ru

Махоткина Лилия Юрьевна, РФ, КГТУ, к.т.н., докторант, e-mail: tkim1@kstu.ru