ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЧ РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА МЕХОВОЙ МАТЕРИАЛ

И.Ш. Абдуллин, С.Ю. Грузкова, И.В. Красина, Ф.С. Шарифуллин

КГТУ, Казань, Россия, e-mail: tkim1@kstu.ru

Поиск новых, оптимальных методов обработки и модификации меховых материалов, позволяющих ближе подойти к решению усовершенствования технологии производства и повышению качества выпускаемой продукции является актуальной задачей.

Применение низкотемпературной плазмы (НТП) пониженного давления имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционными методами улучшения качества мехового материала: экологическая чистота, безотходность, возможность обработки объектов без существенной их деструкции, а также проведение объемной модификации.

Свойства готового полуфабриката во многом определяются состоянием сырья, качеством проведения подготовительных процессов. Поэтому представляет интерес исследование улучшения характеристик мехового материала за счет обработки сырья в потоке НТП пониженного давления, перед подготовительными процессами.

Для экспериментальных исследований использовалась ВЧ плазменная установка пониженного давления, позволяющая достичь довольно высоких значений КПД и состоящая из: вакуумного блока, высокочастотного генератора, блока питания, значительной базы диагностической аппаратуры, для регулирования и наблюдения за процессом. Более подробно конструктивные особенности установки описаны в литературе[1].

Установление конкретных закономерностей изменения качества натурального меха от входных параметров ВЧ разряда пониженного давления производилось варьированием значений: расхода плазмообразующего газа (аргона) G=0-0,12 г/с, мощности разряда Wр=0,4-2,0 кВт, рабочего давления газа Р=13-133  и продолжительности обработки t=3-7мин.

В качестве объекта исследования выбраны шкуры северного оленя.

Особенность ВЧ разряда пониженного давления состоит в том, что при обработке им сырья, внутри материала, за счет оседания на поверхность электронов, все электроноположительные молекулы нейтрализуются или получают отрицательный заряд. За счет ионной обработки рвутся электростатические и водородные связи. В связи с этим отрицательно заряженные пучки волокон отталкиваются, выпрямляются и упорядочивают свое взаимное расположение. Таким образом, структура сырья становится более рыхлой, относительно его первоначального состояния, что облегчает процесс диффузии химических веществ в структуру мехового материала в последующих жидкостных процессах и сокращению расхода химических реагентов.

Исследования в ходе работы показали, что обработка сырья в НТП пониженного давления способствует повышению химической активности волоса, что выражается увеличением кислотной и щелочной емкости. При характеристике свойств мехового полуфабриката наблюдается корреляция следующих показателей: уменьшение степени обводненности сопровождается повышением значения пористости, а также температуры деструкции, характеризующей термостойкости материала - степень структурных изменений, а также – способность к фиксации пористости кожевой ткани в результате увеличения количества сшивок между элементами структуры.

### Литература

- И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, Н.Ф. Кашапов. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. – Казань: Изд-во Казан.гос.ун-та, 2000. – 348с.

Авторы

Абдуллин Ильдар Шаукатович, РФ, КГТУ, зав каф. ТКиМ, д.т.н, профессор,
e-mail: Abdullin_i@kstu.ru

Грузкова Светлана Юрьевна, РФ, КГТУ, аспирант каф. ТКиМ, e-mail: tkim1@kstu.ru

Красина Ирина Владимировна, РФ,  КГТУ, докторант каф. ТКиМ, к.т.н.,
e-mail: tkim1@kstu.ru

Шарифуллин Фарид Саидович, РФ,  КГТУ, аспирант каф. ТКиМ, e-mail: tkim1@kstu.ru