ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЫ ВЧЕ-РАЗРЯДА НА АДГЕЗИОННЫЕ  СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.Ш. Абдуллин, Е.В. Кумпан, В.В. Хамматова

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
е-mail: tkim1@kstu.ru

В настоящее время практически все текстильные материалы подвергаются различным видам заключительной отделки, которые в свою очередь негативно влияют на качество клеевого соединения. Одним из способов повышения адгезионной прочности клеевых соединений текстильных материалов является обработка плазмой ВЧЕ - разряда пониженного давления.

Целью работы является исследование влияния плазмы ВЧЕ – разряда на адгезионные свойства композиционных материалов.

В качестве композиционного материала выбран пакет,  состоящий из костюмной ткани и клеевого прокладочного материала из синтетических волокон. Основа клеевого материала – односторонняя ткань с точечным и полиамидным клеевым  покрытием.

Плазменная обработка велась в следующих режимах: мощность разряда (Рр) от 0,5 до 2,0 кВт, давление в разрядной камере (Р) от 13 до 80 Па, расход плазмообразующего газа (G) от 0 до 0,06 г/с, продолжительность воздействия плазмой (τ) от 60 до 300с, плазмообразующий газ-аргон.

После физической модификации плазмой ВЧЕ – разряда осуществлялся технологический процесс дублирования (склеивания) деталей швейных изделий на прессе при температуре 130ºС.

В результате модификации композиционных материалов показатель разрывной нагрузки при расслаивании текстильных материалов возрос в 2 – 2,5 раза. Оптимальными параметрами плазменной обработки являлись: Рр=1,7 кВт, Р = 50 Па, G = 0,04 г/с, τ =180с.

Исследована морфология и кристаллическая структура композиционного материала в зависимости от оптимальных параметров воздействия плазмой  ВЧЕ – разряда. Результаты исследований объясняются тем, что влияние низкотемпературной плазмы на клеевое соединение текстильных материалов ведет к изменению общей молекулярной ориентации, размеров кристаллов, относительной степени кристалличности полиамидного клея, что способствует образованию более прочных и устойчивых ко всем видам эксплуатационных воздействий клеевых соединений в одежде.

Авторы

Абдуллин Ильдар Шаукатович, РФ, КГТУ, зав каф. ТКиМ, д.т.н, профессор,
e-mail: Abdullin_i@kstu.ru

Кумпан Елена Васильевна, РФ, КГТУ, аспирант, e-mail: tkim1@kstu.ru

Хамматова Венера Василовна, РФ, КГТУ, к.т.н., доцент, e-mail: tkim1@kstu.ru