ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ЭТЕРИФИКАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

И.Ш. Абдуллин, М.Р. Гибадуллин, В.А. Петров, М.Ф. Шаехов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: ptrv@kstu.ru

Высокочастотная (ВЧ) плазма пониженного давления в настоящие время достаточно широко используется как для решения научных, так и производственных задач. Наиболее привлекательные аспекты ее применения связаны с тем, что по сравнению с традиционными химико-технологическими процессами плазменные процессы экологические чистые и существенно менее энергоемкие.

Известно, что плазменное воздействие на волокнисто-пористые материалы увеличивает поверхность адсорбции и свободную энергию поверхности пор и капилляров, как уже имеющихся, так и вновь образующихся, что особенно важно в химико-технологических процессах проходящих в гетерогенных условиях [1].

Целью настоящей работы являлась исследование влияния ВЧ низкотемпературной плазмы пониженного давления на реакционную способность хлопковой целлюлозы (ХЦ) в процессе нитрации. В работе были получены образцы ХЦ, модифицированные ВЧ плазмой пониженного давления в среде аргона. Полученные значения -целлюлозы показали, что в данных условиях не происходит значительной деструкции ХЦ.

На основе не модифицированной и модифицированной плазмой ХЦ получены образцы нитратов целлюлозы (НЦ). Показано, что необходимые вязкостные характеристики НЦ на основе обработанной плазмой ХЦ достигается уже при времени нитрации 30 мин, а при необработанной – в течение 60 мин. Это свидетельствует об интенсификации диффузионно-кинетических, адсорбционных и физико-химических процессов протекающих в ходе реакции. ИК - спектры образцов НЦ, позволили сделать вывод о том, что обработка ХЦ плазмой приводит к изменению в характере водородных связей и конформации макромолекул образцов НЦ полученных из нее.

Полученные в работе данные могут быть использованы при совершенствовании технологических процессов получения как простых, так и сложных эфиров целлюлозы.

### Литература

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения - Казань: Издательство Казан. ун-т, 2000, - 348 с.

#### Авторы

Абдуллин И.Ш., КГТУ, РФ, Казань, Россия, e-mail: Abdullin_i@kstu.ru

Гибадуллин М.Р., КГТУ, РФ, Казань, Россия, e-mail: ptrv@kstu.ru

Петров В.А., КГТУ, РФ, Казань, Россия, e-mail: ptrv@kstu.ru

Шаехов М.Ф., КГТУ, РФ, Казань, Россия, e-mail: shaechov@kstu.ru