ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

И.Ш Абдуллин., Л.Ю. Махоткина, Г.Р. Фахрутдинова

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: tkim1@kstu.ru

В настоящее время для отечественной кожевенной промышленности остро стоит проблема повышения конкурентоспособности продукции. Существующие традиционные технологии, основанные на использовании химических веществ, не позволяют комплексно улучшить характеристики свойств кожи и не снимают проблему загрязнения окружающей среды. Кроме того, традиционные методы имеют другие недостатки: применение дорогостоящих материалов, большого количества воды, громоздкого, энергоемкого, дорогостоящего механического и жидкостного оборудования, а также отрицательное влияние применяемых химических реагентов на работающих.

Одним из перспективных направлений совершенствования кожевенного производства является использование метода объемно – поверхностной модификации.

В данной работе исследована возможность повышения качества проведения покрывного крашения, кожи с естественной лицевой поверхностью, путем использования объемной обработки кожевенного полуфабриката в потоке плазмы высокочастотного емкостного разряда при пониженном давлении.

Плазменную обработку проводили на ВЧ-плазменной установке, состоящей из ВЧ-генератора, ВЧ-плазмотрона, системы газоснабжения, вакуумной камеры и измерительной аппаратуры[1]. Для создания плазмы использовался высокочастотный плазматрон, расположенный непосредственно в вакуумной камере. Рабочий газ нагревался до состояния плазмы высокочастотным электромагнитным полем электродов, являющимся составной частью колебательного контура.

Для определения влияния плазмы брались образцы кожевенного полуфабриката на стадии краста. Контроль качества покрывного крашения осуществлялся по адгезии покрытия [2]. Исследования проводились на коже с естественной лицевой поверхностью в сухом и мокром состоянии. Образцы полуфабриката подвергали плазменной обработке, затем проводился процесс покрывного крашения по типовой технологии.

Установлено, что высокочастотная плазменная обработка приводит к увеличению адгезии покрытия на коже с естественной лицевой поверхностью. Максимальный эффект наблюдается при мощности разряда 1,60 кВт; адгезия сухой  кожи увеличивается в 3,3 раза, мокрой - в 4,5 раза.

Проведя физико-механические испытания установили, что образцы после высокочастотной плазменной обработки имеют более высокую устойчивость к многократному изгибу, истиранию, также увеличился предел прочности при растяжении по сравнению с контрольными образцами кожи.

Таким образом, улучшение свойств натуральной кожи, с естественной лицевой поверхностью, на стадии краста,  происходит за счет применения перспективный метода высокочастотной плазменной обработки натуральной кожи.

### Литература

- Абдуллин И. Ш., Желтухин В. С., Кашапов Н. Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.-348 с.

- Данилкович А. Г.,Чурсин В. И. Практикум по химии и технологии кожи и меха.-М.:ЦНИИКП,-2002.-413с.

Авторы

Абдуллин Ильдар Шаукатович, РФ, КГТУ, зав каф. ТКиМ, д.т.н, профессор,
e-mail: Abdullin_i@kstu.ru

Махоткина Лилия Юрьевна, РФ, КГТУ, к.т.н., докторант, e-mail: tkim1@kstu.ru

Фахрутдинова Гульназ Раисовна, РФ, КГТУ, аспирант, e-mail: tkim1@kstu.ru