ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ ПОТОКОМ ПЛАЗМЫ ВЧЕ - РАЗРЯДА НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ПРОЦЕССОВ ОГНЕСТОЙКОЙ ПРОПИТКИ ТКАНЕЙ

И.Ш. Абдуллин, В.В. Хамматова

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
е-mail: tkim1@kstu.ru

В настоящее время в текстильно – отделочном производстве остается актуальной проблема обеспечения интенсификации процесса пропитки тканей огнестойким раствором и  увеличения их огнестойкости при использовании традиционных препаратов.

Методы традиционной модификации, как правило, осуществляются с использованием химических реагентов и, как следствие, сопровождаются  загрязнением окружающей среды.

Из многообразия существующих методов модификации текстильных материалов, с целью увеличения эффективности огнезащитной пропитки  предлагается использовать низкотемпературную плазму высокочастотного емкостного разряда [1].

Предварительные исследования показали, что плазменная обработка не увеличивает огнестойкость материалов в отсутствии огнестойких аппретов. Огнестойкость волокнистых материалов зависит от количества сорбированного огнестойкого вещества. Величина сорбции аппрета  зависит от природы волокна, его химического состава, структуры, свойства поверхности, концентрации огнестойких веществ в водных пропитывающих растворах, времени пропиток и т.д.

В процессе исследований получили зависимости основных параметров воздействия ВЧЕ - разряда низкого давления на поверхность текстильных материалов, где наблюдается увеличение скорости смачивания ткани на 100 %, водопоглощения  на 840 %, капиллярности  до 350 %.

Наибольший эффект воздействия наблюдается в воздушной плазме в расходном режиме газа 0,04 г/с, где увеличение огнестойкости полульняных тканей составляет 48 %.

Повышение  огнестойкости текстильных (суровых) тканей связано с тем, что в ходе плазменной обработки целлюлозосодержащих волокон удаляется часть воскообразующих веществ и шлихты, что облегчает доступ воды и растворов к целлюлозе.

Литература

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно – струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. Казань: Изд-во КГУ, 2000. 348с.

Авторы

Абдуллин Ильдар Шаукатович, РФ, КГТУ, зав каф. ТКиМ, д.т.н, профессор,
e-mail: Abdullin_i@kstu.ru

Хамматова Венера Василовна, РФ, КГТУ, к.т.н., доцент, e-mail: tkim1@kstu.ru