Плазма за фронтом оптического разряда в световоде и природа возникновения периодических пустот

С.И. Яковленко

Институт общей физики им. А.М. Прохорова, 119991, Москва Вавилова 38,
e-mail: syakov@kapella.gpi.ru

Рассмотрены свойства плазмы за фронтом волны разрушения под воздействием лазерного излучения в волоконном световоде [1-3]. Показано, что образуется плазма невысокой степени ионизации, но сравнительно высокой плотности электронов. Однако тормозное излучение не может объяснить высокий коэффициент поглощения лазерного излучения при температуре порядка 2000 К. Дано качественное объяснение эффекта образования цепочки равноотстоящих каверн при лазерном разрушении световода. Показано, что ввиду большой вязкости стекла нельзя объяснить рассматриваемый эффект с помощью капиллярной релеевской неустойчивости. Показано, что деформация кора световода высоким давлением приводит увеличению его объема, достаточному для объяснения возникновения каверн после остывания. Показано, что периодичность каверн может быть обусловлена неустойчивостью нового типа. На границе плазмы и жидкости возникает двойной слой зарядов высокой плотности. Ввиду расталкивания одноименных зарядов поверхность стремится увеличиться, что обеспечивает развитие неустойчивости, приводящей к образованию цепочки каверн.

Литература

- Яковленко С.И. Квантовая электроника, 34 (8), 765 (2004).

- Golyatina R. I., Tkachev A. N., Yakovlenko S. I.. Laser Physics, Vol. 14, No. 11, pp. 1429–1433 (2004).

- Яковленко С.И. Квантовая электроника, 34 (9), 787 (2004).