Эксперименты на токамаке Т-11М с литевой диафрагмой и перспективы использования литиевой КПС технологии в УТС

С.В. Мирнов, Э.А. Азизов, В.Б. Лазарев, В.А. Евтихин*, И.Е. Люблинский*, А.В. Вертков*

ГНЦ ТРИНИТИ, Троицк, Московская область

*ГП «Красная звезда», Москва Россия

В работе представлены результаты двух этапов исследований литиевых капиллярно – пористых систем в Т-11М. При этом была продемонстрирована способность капиллярных сил удерживать жидкий литий в КПС – лимитере токамака при развитии срыва. Кроме того, были исследованы процессы эрозии лития и сорбционные свойства первой стенки токамака. Следующим этапом программы стало создание новой тонкой (0,6мм) КПС-диафрагмы для реализации стационарного режима. На этой стадии длительность разряда в Т-11М была увеличена до 0,3с и получена чистая дейтериевая плазма с (Zeff1).Временная эволюция температуры литиевой поверхности наблюдалась с помощью IR- радиометра, поток лития в плазму определялся по свечению спектральных линий лития. Было обнаружено увеличение эрозии лития с поверхности диафрагмы при увеличении ее температуры. Радиальное распределение радиационных потерь обнаруживает, что около 70% излучаемой мощности уходило на стенку из тонкого слоя периферийной плазмы толщиной около 5 см и только 30% из центральных областей даже при сравнительно высоких потоках лития с лимитера. При повышении температуры лития выше 6500С вблизи поверхности литиевого лимитера возник колебательный режим с пилообразной модуляцией теплового потока.