ВЫСОКОАПЕРТУРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛНОВЕДУЩИЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ В СВЧ-ПЛАЗМЕ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

В.В. Григорьянц, Л.Ю. Кочмарев, И.П. Шилов, Н.Т. Ключник*, М.Я. Яковлев*

Институт Радиотехники и Электроники РАН, Фрязинское отделение, Россия,
e-mail: ipshilov@mtu-net.ru

*Центральный Научно-исследовательский Институт-Техномаш, Москва, Россия,
e-mail: optcom@rol.ru

В последнее время высокоплотная и однородная плазма стала особенно востребована для целей микро-и оптоэлектроники, производства волоконно-оптических световодов и т.д. Для формирования оптических волноводов на кремниевой и кварцевой подложках предложен целый ряд технологий, включая метод химического парофазного осаждения (CVD). В данной работе мы представляем оптические волноводы на основе кварцевого стекла, полученные с помощью PCVD-метода (плазменный CVD). Установка для реализации этой технологии состоит из следующих элементов: СВЧ-магнетрон (2,45 Ггц; 2,5 кв), волноведущий тракт из прямоугольных волноводов, аттенюатор, ферритовый циркулятор, СВЧ-плазмотрон волноводного типа, станок для перемещения кварцевой трубы, вакуумная система, электрическая печь сопротивления, химический блок (SiCl4,O2,C3F8 и т. д.), скруббер. Внутри опорной кварцевой трубы (ОКТ) создается пониженное давление, после чего СВЧ-плазмотрон возбуждает в ней неизотермическую плазму СВЧ-разряда. Исходные реагенты поступают в ОКТ от химблока, где формируется парогазовая смесь. Вакуумный насос служит для удаления продуктов плазмохимических реакций, а также для поддержания заданного вакуума. С целью удаления хлора из осажденных слоев кварцевого стекла ОКТ нагревается до температуры 1100-1200 С посредством электропечи сопротивления.

Большинство современных публикаций относится к волноведущим структурам, формируемым PECVD-методом и состоящих из SiO2-оболочечных слоев и слоев сердцевины из оксинитрида кремния либо из кварцевого стекла, легированного германием. Нами в качестве оболочки предлагается использование слоев кварцевого стекла, легированного фтором,  которые осаждались на подложки из кварцевого стекла, помещенные в ОКТ, в результате проведения плазмохимических реакций при возвратно-поступательном перемещении ОКТ относительно неподвижного СВЧ-плазмотрона. В настоящей работе  проведены исследования характеристик СВЧ-плазмотрона, а также параметров высокоапертурных структур состава SiO2-F/SiO2/ SiO2-F , полученных PCVD-методом.