ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ КОНТРАГИРОВАННОГО СВЧ РАЗРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕКСИГЛАСА ПО УШИРЕНИЮ ЛИНИИ ВОДОРОДА Hα

В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, В.П. Гавриленко, Е. Окс*, А.С. Герасимов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН; e-mail: ivanov@fpl.gpi.ru

*Обернский университет, Оберн, Алабама, США

Проведены исследования сверхвысокочастотных (СВЧ) разрядов, возбуждаемых на поверхности плексигласа (полиметилметакрилат) импульсным СВЧ излучением (частота колебаний 2 ГГц, мощность импульсов до 2 МВт, длительность импульсов до 10 мкс) в вакууме 104 Па. Образец плексигласа, нанесённый на стеклянную подложку, помещался в максимум электрического поля стоячей СВЧ волны типа TE10, возбуждаемой в волноводе прямоугольного сечения 12×6 см2. Оптическое свечение СВЧ разрядов регистрировалось с помощью монохроматора МДР-2 (дифракционная решетка 1200 штрихов/мм), фотоэлектронного умножителя ФЭУ-79 и цифрового осциллографа Tektronix TDS 3014.

В поле импульсного СВЧ излучения на поверхности плексигласа наблюдались следующие типы безэлектродных СВЧ разрядов [1]: 1) нерезонансный вторично-эмиссионный электронный разряд (ВЭЭР), 2) поверхностный пробой диэлектрика в форме контрагированного разряда, 3) плазменно-факельный разряд (ПФР).

Обнаружено, что наиболее интенсивное оптическое свечение плазмы наблюдается на стадии безэлектродного СВЧ пробоя на поверхности плексигласа. Источником этого свечения является плотная плазма контрагированного разряда, характерное время жизни которого составляет 0,1 мкс. Спектр свечения контрагированного разряда состоит из отдельных спектральных линий, излучаемых атомами и ионами химических элементов водорода, кислорода и углерода. В частности, на рис. 1 представлен профиль спектральной линии атома водорода Hα (656,3 нм). Полуширина линии Hα на стадии контрагированного разряда достигает значения 7 нм, а на стадии плазменного факела не превышает 1 нм. Основным механизмом уширения линии Hα является эффект Штарка в электрических микрополях, создаваемых заряженными частицами плазмы СВЧ разряда. Наши оценки показывают, что концентрация электронов в плазме контрагированного СВЧ разряда достигает значения 21018 см3, а концентрация плазмы на стадии плазменного факела не превышает величины 51016 см3.

Рис. 1. Профиль спектральной линии Hα на стадии СВЧ пробоя плексигласа.

Работа выполнена при финансовой поддержке CRDF (проект № RU-P1-2594-MO-04) и РФФИ (проект № 03-02-17140).

### Литература

- Батанов Г.М., Иванов В.А., Коныжев М.Е. Письма в ЖЭТФ, 1994. Т. 59. № 10. С. 655-658.