ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛУЧАЕМЫХ МОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ПУЧКАМИ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ С РАЗЛИЧНОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ.

*Н.Г. Борисенко, А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, *А.И. Громов, В.В. Димитренко, Е.В. Жужукало, Н.Г. Ковальский, **А.И. Магунов, Б.Н. Миронов, *Ю.А. Меркульев, С.Ф. Медовщиков, **Т.А. Пикуз, М.В. Путилин, **И.Ю. Скобелев, *А.М. Халенков, **А.Я. Фаенов, И.К. Фасахов

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк Московской обл., Россия, e-mail: vitaliy@triniti.ru
*ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
**Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, Менделеево, Московская обл., Россия

Сообщается о результатах исследования взаимодействия мощных лазерных импульсов с объемно-структурированными средами низкой плотности (1–30 мг/см3) с различной микроструктурой, перспективных с точки зрения ряда фундаментальных физических проблем и технических приложений.

Исследования проводились при следующих условиях облучения мишеней: длина волны излучения 1.053 мкм; энергия лазерного импульса до 100 Дж в импульсе длительностью ~3 нс; средняя плотность светового потока на поверхности облучаемой мишени варьировалась в диапазоне 51012-1014 Вт/см2. Облучению подвергались плоские мишени толщиной 100–600 мкм с плотностью 1-30 мг/см3, изготовленные из агара, триацетата целлюлозы и вспененного полистирола. В экспериментах применялись также пористые образцы с добавками тяжелых материалов (олово, хлор, натрий, калий, медь).

Основные результаты проведенных экспериментальных исследований:

- влияние микроструктуры малоплотного материала на параметры плазмы и эффективность переноса поглощенной энергии во внутренние области мишеней было установлено в экспериментах с пористыми образцами из агара, триацетата целлюлозы и вспененного полистирола одинаковой плотности (10 мг/см3). При облучении пенных сред, имеющих «закрытые» поры (полистирол), размеры образующейся области горячей (0.7-0.8 кэВ) плазмы в 2-3 раза больше, чем в образцах из агара и триацетата целлюлозы с хаотической волокнистой структурой и «открытыми» порами (300-450 мкм и 150-200 мкм, соответственно). Выше оказалась и скорость энергопереноса в глубь пенного образца: (1-2) 107 см/с по сравнению с (7-8)106 см/с в волокнистых мишенях;

- данные, полученные при облучении волокнистых сред одинаковой плотности из агара и триацетата целлюлозы, отличающихся по толщине нитей и размеру пор приблизительно на порядок (у агара – единицы и десятки мкм, у триацетата – менее мкм и единицы мкм), не показали существенной разницы в скорости энергопереноса в этих двух средах;

- получены зависимости электронной и ионной температуры плазмы от плотности светового потока мощности лазерной энергии на поверхности мишени: при изменении мощности от 71012 Вт/см2 до 51013 Вт/см2 электронная температура плазмы возрастает с 0.6-0.7 кэВ до 0.8-0.9 кэВ, а ионная – с 1.0-1.2 кэВ до 2.6-2.8 кэВ;

- в экспериментах, когда при постоянной плотности мощности лазерного излучения (51013 Вт/см2) изменялась средняя плотность пористого образца (5 мг/см3 и 15 мг/см3), измеренные значения электронной и ионной температуры плазмы уменьшались: с 0.8-0.9 кэВ до 0.6-0.7 кэВ и с 1.6-1.8 кэВ до 1.2-1.4 кэВ, соответственно.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 04-02-17335, 04-02-17336 и 05-02-16856), INTAS(проект № 2001-0572) и Фонда «Научный потенциал».