МАТЕРИАЛЫ С АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ.

Елинсон В.М., *Ерастова Е.И., Лямин А.Н., Стенин С.С., *Хованская Т.П.

«МАТИ» -Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, Москва, Россия, e-mail: vm_e@mail.ru
*Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, Москва, Россия, e-mail: mnioi@mail.ru

Исследования последних лет продемонстрировали важную и постоянно растущую роль синтетических нанобиоматериалов, в частности, материалов с наноструктурированной поверхностью (НСП). Перспективы применения материалов с НСП в медицине и биотехнологии связаны  с созданием медицинских препаратов и лечебных средств нового поколения  (трансдермальных  лечебных форм) и матриц для внутренней адресной доставки лекарств, с формированием матриц и подложек для культивирования клеток, биокатализаторов и др., а также ряда материалов и изделий , обладающих антимикробной активностью(  активных  фильтров для очистки воды и воздуха,  упаковочных материалов различного назначения,  ингибиторов для пищевой и парфюмерной промышленности и др.).

В настоящей работе представлены результаты исследования процессов формирования НСП  на полимерных материалах, их поверхностных характеристик и возможностей управления ими. В качестве исходного материала был выбран широко используемый в биологии и медицине  полимер - полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и ядерные трековые мембраны на его основе (ПЭТФ ТМ) с диаметром пор 0,2 мкм. . НСП  на основе ПЭТФ и ПЭТФ ТМ  формировались обработкой исходной поверхности потоками ионов химически активных  и инертных газов  ( тетрафторметан , аргон  и воздушная смесь) и модифицированием  сформированного рельефа путем нанесения пленок углерода  толщиной 5-120 нм из направленных ионно-плазменных потоков паров углеводородов. Исследование поверхности методом атомно-силовой микроскопии  показало, что нанесение пленки углерода  на обработанную поверхность сначала приводит к сглаживанию  поверхности, а затем высота микронеровностей начинает увеличиваться. Показано влияние параметров процесса предварительной обработки на характеристики поверхности  полимеров. Получены  зависимости  шероховатости и  удельной поверхности  ПЭТФ и ПЭТФ ТМ  от толщины пленки углерода  при обработке поверхности ионами аргона и воздушной смеси. Указанные  зависимости  находятся в хорошей  корреляции   с  измеренными величинами контактного угла смачивания.

Аппликационным методом исследована антимикробная  активность наноструктурированных полимерных материалов  в отношении  грамположительного  (Staphylococcus aureus  АТСС 29213) и грамотрицательных  ( Escherichia coli АТСС 54383 и Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853) микроорганизмов , а также грибков вида  Candida albicans ( клинический  идентифицированный штамм).  Установлена корреляция полученных результатов  с  поверхностными характеристиками   наноструктурированных материалов. Рассмотрены возможные механизмы антимикробного  действия указанных  материалов.

Литература

- V.M.Elinson, V.V.Sleptsov, V.V.Potraysay, A.N. Laymin . Biomedical Properties of Nanostructured  Surfaces Formed by Ion-Plasma Methods. // Nanostructured  Thin Films and Nanodispersion Strengthen Coatings, 307-319.  A.A.Voevodin and al.(eds) / 2004 Kluwer Academic Publishers. Printed in Netherlands.