Токамак-реактор с литиевым лимитером
(как результат развития литиевых токамаков)

С.В. Мирнов, Э.А. Азизов, В.А. Евтихин*, В.Б. Лазарев, И.Е. Люблинский*, А.В. Вертков*, Д.Ю. Прохоров**, Т.К. Соболева***

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Моск.обл г. Троицк РОССИЯ, e-mail: mirnov@triniti.ru
*ФГУП РФ, “Красная Звезда» Москва, РОССИЯ
**ИЯС РНЦ «Курчатовский институт» РОССИЯ
***ИЯФ УНАМ Мехико МЕКСИКА

В работе обсуждается идея использования капиллярно –пористых систем (КПС) в качестве материала первой стенки реактора УТС. Последние результаты использования литиевых КПС в качестве лимитеров действующих токамаков указывают на то, что процессы эрозии лития в водородной и гелиевой плазме носят сравнительно умеренный характер. Сорбция литием дейтериевых ионов может быть подавлена путем прогрева до 400-5000C. Эффективное охлаждение тонких литиевых КПС (1-0,6мм) удалось достичь путем их комбинации с тугоплавким (молибденовым) тепловым аккумулятором. При этом в токамаке были достигнуты квазистационарные (0.3с) режимы разряда с чистой (Zeff »1) дейтериевой плазмой. Некорональное излучение лития в таких разрядах концентрируется в относительно тонкой (5cм) пограничной оболочке, достигая 90% от полного плазменного излучения. Предлагаются версии первой стенки ДЕМО на основе подобной литиевой КПС и эксперимент с литиевым КПС-лимитером в ИТЭРе. Обсуждается вариант токамака-реактора с литиевым лимитером типа «эмиттер-коллектор».