ПЛАЗМЕННОЕ  МОДИФИЦИРОВАНИЕ  КОЛЛАГЕНОСОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Абдуллин И.Ш., Грузкова С.Ю., Красина И.В.

КГТУ, г. Казань, Россия, e-mail: tkim1@kstu.ru

Установлено [1], что повышение качества мехового сырья и полуфабриката возможно за счет плазменных способов обработки, а именно плазмы высокочастотного разряда (ВЧ), являющейся альтернативой традиционным способам модификации натуральных коллагенсодержащих высокомолекулярных материалов.

Целью данной работы являлось получение мехового полуфабриката с улучшенными свойствами за счет регулирования показателей температуры деструкции - Т д, степени обводнения - W и пористости - П с помощью ВЧ разряда пониженного давления.

Объектами исследования служили образцы меховой овчины мокросоленого способа консервирования и меховой полуфабрикат.

Плазменная обработка опытных образцов производилась при варьировании параметров: частота генератора f= 13,56 МГц, мощность разряда Рр= 0,5 - 2,0 кВт; расход плазмообразующего газа (аргона) G= 0,04 г/с; давление Р= 1,33  Па, продолжительность обработки 3 - 7 мин.

Полученные результаты исследований сведены в таблицу.

| Показатели Образец | сырье |  |  | Меховой полуфабрикат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т д, оС | W, % | П, % | Т д, оС | W, % | П, % |
| Контрольный | 62 | 33 | 14,6 | 83,6 | 9 | 46,6 |
| Опытный | 61,5 | 31 | 22,3 | 86 | 9 | 52,8 |
| Опытный | 61 | 27,4 | 16,7 | 90,6 | 9 | 52,1 |

Таким образом, установлена возможность регулирования показателей свойств мехового полуфабриката за счет варьирования входных параметров ВЧ разряда, о чем свидетельствуют данные мехового полуфабриката опытных образцов относительно контрольных.

Литература:

- Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И,В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения. - Казань: Изд-во Казанск. унв-та, 2004. - 428 с.