Плазменная обработка как метод повышения прочности тканей

И.Ш. Абдуллин, Р.А. Гаврилова, Р.Е. Камаева, В.В. Хамматова

КГТУ, Казань, Россия, e-mail: trim1@kstu.ru

С целью повышения качества выпускаемой продукции и усовершенствования технологии производства исследователи рассматривают всевозможные методы модификации сырья, полуфабрикатов – пряжи и нитей и готовой ткани. Критериями выбора служат экологическая чистота, безотходность, возможность обработки материала с различным химическим составом и природой происхождения. Таким универсальным методом объемной модификации ткани является высокочастотная плазменная обработка при пониженных давлениях. Объектом исследования являются суровые полульняные ткани.

Эксперименты выполняются на установке ВЧ емкостного разряда пониженного давления, функциональная схема, которой описывается в [1]. Установление конкретных зависимостей выходных характеристик ткани от характеристик плазменной установки производится варьированием значений: расхода газа (G) от 0 до 0,08г/с, мощности разряда (Wp) от 0,6 до 1,95 кВт, рабочего давления газа (Р) от 13 до 53 Па и продолжительности обработки (τ) до 7 минут при частоте генератора 13,56 МГц. В качестве плазмообразующего газа используются аргон и смесь аргона с воздухом.

Экспериментальные значения разрывной нагрузки суровой полульняной ткани (по ГОСТ 29104.4 – 91) после плазменной обработки показывают, что происходит как улучшение, так и ухудшение физико-механических свойств по сравнению с контрольными образцами, что обусловлено различными энергией ионов и плотностью ионного тока, осуществляющих физическое воздействие на обрабатываемый материал. Наилучшие результаты увеличения прочности на разрыв наблюдаются в режимах:G = 0, 04 г/с, Р = 53 Па, Wp = 1,1 кВт, τ = 3 мин – на 64,86 % по основе и на 50,70 % по утку; и G = 0 г/с, Р = 33 Па, Wp = 1,7 кВт, τ  = 3 мин – на 52,06 % по основе и на 72,79% по утку.

В результате обработки тканей из целлюлозных нитей и пряжи в среде высокочастотной плазмы пониженного давления меняются их адгезионные свойства, в связи с чем увеличивается сила сцепления волокон в нити и происходит увеличение прочностных показателей ткани в целом.

Литература

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно – струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. – Казань: Изд – во Казан. ун –та, 2000. –348 с.