ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ потока плазмы вче-разряда с клеевыми прокладочными материалами

И.Ш. Абдуллин, В.В. Хамматова, Е.В. Кумпан, Р.А. Гаврилова

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: tkim1@kstu.ru

в последние годы все шире применяются электрофизические методы обработки: электромагнитным полем, лучом лазера, воздействием плазмой газового разряда (дуговой, тлеющий, барьерный и др.) среди перечисленных методов особое место занимает модификация текстильных материалов потоком плазмы ВЧЕ - разряда пониженного давления [1].

Целью работы является исследование адгезионных свойств клеевых прокладочных материалов модифицированных потоком плазмы ВЧЕ – разряда пониженного давления.

композиционный материал, состоял из пакета: ткани верха (арт. Габардин) и клеевого прокладочного материала (арт. 4-С216/4). Перед влажно-тепловой обработкой клеевой прокладочный материал подвергался обработке плазмой ВЧЕ - разряда пониженного давления. 	Модификация текстильных материалов выполнялась на высокочастотной плазменной установке с частотой генератора 13,56 МГц, при мощности разряда от 0,5 до 2,0 кВт., давление в вакуумной камере от 13 до 80 Па. в качестве плазмообразующего газа использовался аргон или воздух от 0 до 0,08 г/с, время воздействия от 60 до 540 с.

Увеличение прочности клеевого соединения композиционных материалов наблюдалось после обработки в ВЧЕ - разряде при следующих параметрах: рабочее давление в вакуумной камере 33 Па, мощность разряда 1,7 кВт, в качестве плазмообразующего газа использовался воздух в безрасходном режиме, время воздействия 60с.

В результате модификации клеевого прокладочного материала потоком плазмы ВЧЕ -разряда пониженного давления в вакуумной камере в течение 60 с, повышается адгезионная прочность клеевых соединений композиционных материалов в 2 раза. Результаты исследований объясняются тем, что при взаимодействии потока плазмы ВЧЕ-разряда с клеевым прокладочным материалом происходит изменение степени кристалличности полиамидного клея.

Литература.

- 1. И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, Н.Ф. Кашапов Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2000. 348с.