ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ МЕХА НА СТАДИИ ВЫДЕЛКИ

И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина, Ф.С. Шарифуллин

КГТУ, г. Казань, Россия, e-mail: tkim1@kstu.ru

Проблема повышения конкурентоспособности изделий из меха имеет большое экономическое значение.

Целью данной работы являлось исследование влияния высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления на физические и химические свойства волосяного покрова меха.

С целью установления закономерности взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с волосяным покровом меховой овчины использовалась ВЧ плазменная установка [1], настроенная на емкостную нагрузку.

Установление закономерностей изменения качества волосяного покрова от режимов ВЧ плазменной обработки при пониженных давлениях производилось в зависимости от варьирования входных параметров ВЧ установки: частота генератора f=13,56 МГц, мощности разряда Wp=0,5-2,1 кВт; расхода плазмообразующего газа (аргон) G=0,04-0,06 г/с, давления Р=13,3-26,6 Па и времени воздействия τ=3-7 мин.

Установлено, что ВЧ емкостный разряд пониженного давления является объемной обработкой и позволяет: повысить химическую устойчивость волосяного покрова; снизить содержание жировых веществ; восстановить регулярность и равномерность расположения чешуек кутикулы волоса. В результате этого волос становится химически более активным и способным взаимодействовать с химическими веществами, применяемыми при отделке меха.

Таким образом, ВЧ плазма пониженного давления является эффективным методом повышения качества волосяного покрова.

Литература.

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. – Казань: Изд-во Казанского университета, 2000. – 348 с.