Динамика углеродосодержащих соединений в СВЧ разряде в водородо-метановой смеси

Горбачев А.М., Мучников A.Б., Вихарев А.Л., Радищев Д.Б., Колданов В.А.

Институт прикладной физики РАН, Россия, Нижний Новгород, 603155, ул. Ульянова, д. 46, e-mail: mab1@appl.sci-nnov.ru

В работе исследованы плазмохимические процессы, протекающие в микроволновом CVD реакторе для напыления алмазных пленок, в водородо-метановой смеси. Эксперименты проводились в непрерывном и в импульсно-периодическом режимах поддержания СВЧ разряда при следующих параметрах: частота СВЧ излучения 2,45 ГГц; средняя СВЧ мощность 2-4 кВт; диапазон давлений 50-150 Торр; содержание метана до нескольких процентов. Методом оптической эмиссионной спектроскопии исследована динамика интенсивностей линий углеродосодержащих радикалов (С2 и CH) и линий атомарного водорода (H, H, H) в разряде.

В импульсно-периодическом режиме поддержания разряда проведено исследование динамики различных компонентов разряда в течение СВЧ импульса и в промежутке между импульсами. Для исследования химического состава газа в промежутке между импульсами использовался короткий диагностический импульс (длительностью до 200 мкс и мощностью 8 кВт), посылаемый с контролируемой задержкой после окончания основного СВЧ импульса.

Проанализировано влияние скорости подачи газовой смеси в реактор на концентрации атомарного водорода  и углеродосодержащих радикалов, а также на характерное время установления стационарных значений концентраций различных газофазных компонентов.

Выполнен численный расчет химической кинетики углеродосодержащих компонентов, используя нуль-мерную (точечную) модель. Проведено сравнение результатов моделирования с экспериментом.