ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОЛЬГ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО  МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Ю.А. Алексеев, С.П. Ананьев, М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, В.П. Смирнов, Ю.С. Толстов

РНЦ “Курчатовский Институт”, Москва, Россия, e-mail: kazeev@nfi.kiae.ru

Изучение поведения материалов в состояниях, когда плотность энергии в них близка или превышает энергию сублимации, является одной из важных научно-технических задач. В статических условиях получить такие состояния вещества трудно. Однако, используя  электрофизические установки с большой импульсной мощностью, эта проблема может быть решена. В этой задаче важным является процесс динамики разрушения проводников и исследование продуктов разрушения. В частности, при этом возможно образование тонкодисперсных (вплоть до нано размеров) порошков  металлов, сплавов и их соединений, что представляет сейчас интерес для многих  прикладных целей.

В работе рассматривается возможность получения нанопорошка с размерами частиц 20-40 нм методом высокоскоростного столкновения металлических фольг. Сущность данного метода состоит в том, что две металлические фольги ускоряются импульсным магнитным полем до относительной скорости  1-2 км/c. При столкновении фольг приобретенная ими кинетическая энергия за время  времени распространения звука по фольге переходит в тепловую энергию. Оценки плотности энергии (тепловой и кинетической) при взрыве фольг дают – 2-3 кДж/см3 в меди и 4.5-7 кДж/см3 в вольфраме. Эти величины существенно (приблизительно на порядок) ниже энергии сублимации рассматриваемых материалов.

Эксперименты проводились на установке, основной частью которой является генератор мегаамперных импульсных токов на базе емкостного накопителя энергии.

Для определения динамики ускорения фольг разработана одномерная численная модель на основе системы уравнений, включающих уравнение движения фольг, уравнение нелинейной диффузии магнитного поля, уравнение теплопроводности и уравнение электрической цепи генератора тока.

Достигнуты скорости столкновения фольг (размером 1х10 см2) около 1.5 105 см/с при токе в фольге до 106А.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-08-50002).