Оптимизация процесса получения криогенного слоя топлива внутри реакторных мишеней с целью снижения его чувствительности к вариации внешних условий, возникающих при доставке мишеней в камеру реактора инерциального синтеза

Е.Р. Корешева, И.В. Александрова, А.А. Белолипецкий*

Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН, Москва, e-mail: koresh@sci.lebedev.ru
*Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН, Москва

Хорошо известно, что применение нано-структурированных материалов позволяет понизить чувствительность образцов к периодическим температурным и ударным воздействиям. Вот почему, эти материалы рекомендуется использовать в основных элементах реактора инерциального термоядерного синтеза (ИТС), таких как стенка реакторной камеры [1], активная среда твердотельного лазера [2], топливная мишень [3-5].

Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные в Физическом институте им. П.Н. Лебедева (ФИАН) [3,4] показали, что криогенный слой топлива, находящийся в высокодисперсном (аморфном или наноструктурированном) состоянии имеет следующие преимущества перед криогенным слоем, находящимся в равновесном кристаллическом состоянии: (1) существенное сокращение длительности процесса формирования слоя, что позволяет минимизировать расход трития и обеспечить сохранение прочности полимерной капсулы мишени, (2) снижение чувствительность топливного слоя к механическим перегрузкам вследствие повышения прочности слоя, (3) снижение чувствительности топливного слоя к тепловым нагрузкам вследствие его изотропии. Один из подходов к формированию внутри полимерной капсулы (стенка мишени) топливного слоя в нано-структурном либо ином метастабильном высокодисперсном состоянии развивается в ФИАН при использовании незакрепленных полистироловых микросфер. В докладе обсуждаются результаты экспериментов, продемонстрировавших,что (1) скрость охлаждения расплава и воздействие внешнего периодического поля на расплав в процессе его отвердевания (в данном случае – вибрации) являются ключевыми параметрами эксперимента, позволяющими управлять микроструктурой твердого криогенного слоя из изотопов водорода; (2) варьируя скорость охлаждения и частоту вибраций возможно получить внутри микросферы твердый слой в высокодисперсном состоянии (продемонстрировано для H2, D2, HD), включая нано-кристаллическое состояние; (3) использование малых добавок к основному компоненту (изотопы водорода с более высокой тройной точкой) позволяет стабилизировать высокодисперсную фазу вещества.

Уточнение физических закономерностей, лежащих в основе образования топливного слоя в высокодисперсном состоянии и условий стабилизации данного состояния в настоящее время осуществляется в ФИАН в рамках проектов РФФИ № 06-08-01575а и МАГАТЭ №13871/Ro

Литература

- M.Perlado,. Proceed. 1st IAEA RCM on Pathways to Energy from Inertial Fusion (Vienna, Austria, 6-10 November 2006)

- S.Nakai. Ibid.

- E.R.Koresheva. Ibid.

- E.R.Koresheva et al., Rept., 17th Target Fabrication Meeting (San Diego CA, USA, 11-15 September 2006); submitted to Fusion Technology

- N.Rudrayah, Proceed. 31st IAEA Fusion Energy Conference (Chengdu, China, 16-21 October 2006)