Сферические и цилиндрические слои из малоплотных (до 1 мг/см3) материалов для ИТС мишеней

Н.Г. Борисенко, А.А. Акунец, Ю.А. Меркульев, В.Г. Пименов*, А.М. Халенков

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,
   e-mail: ngbor@sci.lebedev.ru
*Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия

Представлена практика изготовления мишеней с микрогетерогенностью в виде малой плотности и наночастиц [1-3]. Исследования плазмы из наночастиц очень зависят от развития методов изготовления и методов контроля структуры. Развита технология изготовления малоплотных (1-20 мг/см3) мелкоячеистых (<1 мкм) трехмерных сеток из триацетата целлюлозы (ТАЦ) с высокой (до 30% вес.) концентрацией добавок с высоким-Z в виде наночастиц [1, 4-5]. Доказано, что параметры структуры (размеры пор, форма структурных элементов – низкая плотность волокон и тип добавок – наночастиц) чувствительны к наличию и концентрации добавок (наночастиц). Сферические и цилиндрические слои ТАЦ сохраняют свою форму без оправок. Существуют технологические ограничения на возможную минимальную среднюю плотность для добавок тяжелых элементов в подкритический полимерный материал. Добавки с высоким-Z в виде наночастиц являются хорошим инструментом для управления свойствами подкритической плазмы при передаче энергии [5-7].

С целью оптимизации мишеней анализируются экспериментальные результаты с подкритической плазмой из «пенных» мишеней с и без наночастиц, облученных на установке PALS в Чехии. Приводятся параметры подкритических «пен» в виде трехмерных сеток с различной плотностью для плазменных экспериментов на лазерах («Мишень» г. Троицк, московская обл.; «Луч» и «Искра-5», г. Саров).

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Projects No.06-02-17526).

References

- Khalenkov A.M., Borisenko N.G., Erokhin A.A., et al. // Proc. of 28th European Conference on Laser Interaction with Matter. 6-10 September 2004, Roma, Italy, Eds. A. Caruso et al.., 2005, ENEA, Fraskatti, Italy, pp. 277-282

- Артюков И.А., Борисенко Н.Г., Виноградов А.В., Касьянов Ю.С., Пименов В.Г., Фещенко Р.М., Халенков А.М. Контроль параметров лазерных мишеней с помощью мягкого рентгеновского излучения. // Краткие сообщения по физике, 2006, №5, С.

- Khalenkov A.M., Borisenko N.G., Kondrashov V.N., Merkuliev Yu.A., Limpouch J., Pimenov V.G. Experience of microheterogeneous target fabrication to study energy transport in plasma near critical density. // Laser and Particle Beams, 2005, V. 24, #2, P. 283-290.

- PimenovV.G., DrozhzhinV.S., Sakharov A.M.//Polymer Science series B, 2003, V.45, #1-2, p.4

- Borisenko N.G, Akimova I.V., Gromov A.I., et al. Regular 3-D Networks for Controlled Energy Transport Studies in Laser Plasma near Critical Density. // Fusion Science and Technology. 2005, V. 49, No 4, pp. 676-685.

- N.G. Borisenko, I.V. Akimova, A.I. Gromov, et al. Intensive (up to 1015 W/cm2) laser light absorption and energy transfer in subcritical media with or without high-Z dopants. // Preprint FIAN №26, 2005, Moscow, Russia, 45 P.

- N. G. Borisenko, I. V. Akimova, A. I. Gromov, A. M. Khalenkov, V. N. Kondrashov, J. Limpouch, Yu. A. Merkuliev, and V. G. Pimenov. Intensive (up to 1015 W/cm2) Laser Light Absorption and Energy Transfer in Subcritical Media with or Without High-Z Dopants. // AIP Conference Proc., V.849, 2005, pp. 242-246.