НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УСТАНОВКЕ «ТЮЛЬПАН»

И.В. Боровицкая, А.И. Дедюрин, Л.И. Иванов, О.Н. Крохин*, А.Н. Майоров*, В.Я. Никулин*, Е.Н. Перегудова*, С.Н. Полухин*, А.А. Тихомиров*

Институт металлургии и материаловедения, Москва, Россия,
   e-mail:. symp@ultra.imet.ac.ru
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,
   e-mail: vnik@lebedev.ru

В докладе представлены результаты исследований на плазменном комплексе «Тюльпан». Комплекс  состоит из установок типа плазменный фокус ПФ-4 и ПФ-400.

На основании результатов электротехнических расчетов и моделирования динамики токово-плазменной оболочки ПФ показано, что простое наращивание энергетики установки без проработки вопросов оптимизации ее разрядной камеры и электродов приводит к насыщению полного тока разряда и, следовательно, к насыщению выхода жестких излучений. Это подтверждается экспериментами на  мегаджоульных установках, таких как  ПФ-1000 в Польше, 1 МДж ПФ во Фраскати и др. Повышение нейтронного выхода можно осуществить путем нахождения эффективной геометрии электродов и камеры в сочетании с повышением напряжения используемой конденсаторной батареи. С этой точки зрения перспективы использования в мегаджоульном диапазоне филипповской геометрии по сравнению с мэйзеровской выглядят оптимистичнее. Установка ПФ-400 в настоящее время модернизируется с учетом проведенных расчетов.

В докладе приведены результаты исследования воздействия высокоскоростного плазменного потока на материалы. Для формирования плазменного потока использовалась установка типа плазменный фокус ПФ-4. Показана возможность перемещения атомов одного металла в другой с помощью высокоскоростного плазменного потока. Процесс перемещения атомов является объемным по отношению к точке воздействия плазменного потока. В результате впервые получены сплавы металлов, не растворяющихся друг в друге, как в жидком, так и твердом состоянии. Получены сплавы вольфрама с медью, вольфрама с алюминием, вольфрама с железом, железа со свинцом. Показано, что данным методом возможно осуществление сварки вольфрама с медью, алюминием и железом. Также экспериментально показано, что этот метод может быть применен для создания нанонитей и нанодисперсных материалов различного химического состава, а также нанесения на поверхность материалов покрытий из наночастиц с высокой степенью адгезии.

Работа выполнена в рамках государственных  контрактов № 02.452.11.7014 и №  02.445.11.7306, при поддержке РФФИ, проекты № 05-08-50052 и № 06-02-17398-а, гранта Президента РФ  НШ-5489.2006.2 и ОФН РАН в рамках программы фундаментальных исследований по проекту «Проблемы устойчивости плазмы и достижение предельных параметров в магнитных ловушках».