Фильтры из композита (Be+BeH2) для диагностики плазмы в жестком ультрафиолетовом излучении, получаемые при облучении тонких пленок гидрида бериллия короткими вспышками лазерного излучения

Ю.А. Меркульев, А.А. Акунец, В.С. Беляев*, Н.Г. Борисенко, В.В. Горлевский**, А.И. Громов, А.В. Забродин**, А.П. Матафонов*, Ю.Е. Маркушкин**

Физический институт им. П.Н. Лебедева, Ленинский пр. 53, 119991, Москва, РФ,
*ЦНИИМАШ,  г. Королев, Московская обл. РФ,
**Научно-исследовательский институт неорганических материалов им. А.А.Б очвара,
   ул. Рогова 5а, 123060, Москва, РФ

Конечной целью данной работы является разработка технологии изготовления тонких (около 1 микрона) пленок из композита (Be+BeH2) в виде нанокристаллов бериллия в матрице из гидрида бериллия, пригодных в качестве окон-фильтров для жесткого (60-100 эВ) ультрафиолетового излучения или мягкого рентгеновского излучения, но непрозрачных для видимого света. Такие фильтры нужны для литографии и для приборов, исследующих плазменные процессы.

Технология изготовления гидрида бериллия в ГУП НИИНМ им. А.А.Бочвара такова, что сравнительно легко могут быть получены тонкие (1-2 мкм) однородные пленки. В специальных синтезах было изготовлено большое количество свободных пленок BeD2 толщиной 0,2 мкм, но при отделении их от подложки они ломались так, что размеры их становились малыми (около 1-3 мм2) [1]. При обычном отжиге пленок из гидрида бериллия получаются бериллиевые пленки с сильно искаженной структурой и сильно деформированные. Авторы данной работы предложили изготавливать тонкие пленки бериллия из тонких пленок гидрида бериллия при кратковременном нагревании под действием излучения лазера, что не создает температурные нагрузки, а выделяющийся водород не деформирует пленку.

В опытах на наносекундном лазере при интенсивности 1011 Вт/см2 изготавливались бериллиевые пленки толщиной 5-7 мкм. Но в пленках имелись пузырьки и трещины. В экспериментах на пикосекундном лазере за один импульс при потоке 1011 - 1012 Вт/см2 получались композитные и бериллиевые пленки толщиной от 0,5 мкм до 3,5 мкм.

Демонстрируются первые камеры обскура с композитными  фильтрами

The works are under the auspices of Presidium of Russian Academy of Sciences: project #2.4 of the Program “Quantum Macrophysics”.

We acknowledge partial support of Russian Foundation of Basic Research Project # 06-02-17526.

Литература

- Yu. A. Merkuliev, A. A. Akunets, N. G. Borisenko, N. A. Chirin, V. M. Dorogotovtsev, V. V. Gorlevsky, A. I. Gromov, Yu. E. Markushkin, V. G. Pimenov, P. A. Storozhenko, R. A. Svitsin, A. S. Vorontsov, and A. V. Zabrodin. Novel Technologies in Microfusion. // AIP Conference Proceedings Volume 849, ZABABAKHIN SCIENTIFIC TALKS - 2005: International Conference on High Energy Density Physics, Snezhinsk (Russia), 5-10 September 2005, ISBN: 0-7354-0345-7, Editor(s): E.N. Avrorin, V.A. Simonenko, pp. 363-367