Поведение примесей СCI4 и СНCI3 в процессе ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ТРИХЛОРСИЛАНА

А.В. Гусев, Р.А. Корнев, А.Ю. Суханов

Институт химии высокочистых веществ РАН, Н.Новгород, Россия,
e-mail: gusev@ihps.nnov.ru

Получение трихлорсилана проводили путем гидрирования тетрахлорида кремния в водородной плазме в условиях высокочастотного (41 МГц) емкостного разряда [1,2]:

SiCl4 + Н2 → SiНCl3 + НCl.	(1)

В настоящей работе исследовалось поведение примесей СCl4 и СНCl3 в процессе плазмохимического синтеза трихлорсилана, которые являются основными углеродсодержащими примесями в исходном тетрахлориде кремния.

Показано, что концентрация четыреххлористого углерода в продуктах гидрирования на два порядка меньше, чем в исходном тетрахлориде кремния и монотонно убывает с уменьшением давления. Концентрация хлороформа также убывает при уменьшении давления, но в области 101,08  – 73,1 кПа наблюдается более слабое изменение. При давлении ниже 73,1 кПа наблюдается довольно сильное уменьшение концентрации CCl4 и СHCl3 в продуктах гидрирования. Зависимость концентрации примесей от давления в области 53,2 – 73,1 кПа носит S – образный характер.

Вероятным механизмом взаимодействия CCl4 с электронами плазмы является процесс диссоциативного прилипания электрона [3,4].

В нашем случае процесс диссоциативного прилипания электрона к молекуле CCl4 можно представить реакцией образования радикала CCl2 и иона Cl2– :

CCl4 + е → CCl4− → CCl2 + Cl2– 	(2)

Рекомбинация радикала CCl2 может произойти с образованием карбида кремния или углерода:

CCl2 + SiCl2 → SiC + 2Cl2,	(3)

CCl2 + е → C + Cl2 + е.	(4)

Образование радикалов CCl2 в неравновесной плазме отмечается в [5]. Возможность образования радикала SiCl2 установлена в [6].  В диапазоне давлений 101,08  – 73,1 кПа наиболее вероятен процесс (3) - взаимодействие с тяжелой частицей и образование карбида кремния. В зоне низких давлений 73,1 – 26,6 кПа электрон приобретает еще большую энергию, поэтому наиболее вероятен процесс (4) - взаимодействие с электроном с образованием углерода.

Максимальная степень конверсии примеси CCl4 составляет более 99%, примеси СHCl3 – более 86%.

Работа выполнена при финансовой поддержке ОНХМ РАН.

Литература.

- Гусев А.В., Девятых Г.Г., Суханов А.Ю., Дианов Е.М., Прохоров А.М. Способ получения высокочистого трихлорсилана и устройство для его осуществления. Патент RU 2142909 С1 6 01 В 33/107,1998.

- Гусев А.В., Корнев Р.А., Суханов А.Ю.. «Неорганические материалы», 2006, т.42, №9, с.1123 – 1126.

- Райзер Ю.П.. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.-590с.

- Максимов А.И. //Теория неравновесных процессов технологии электронных приборов.- Иваново: ИХТИ, 1984.-306с.

- Кравченко Ю.С., Осадчук В.С., Словецкий Д.И., Коровянко В.Н.;  «Химия высоких энергий»,Т.23, №5,1989, с. 444 – 449.

- Гуцев Г.Л.; «Неорганическая химия»,1993, Т.38, №8, с.1377 – 1386.