эмиссионные характеристики металлогидридных катодов в газовых разрядах низкого давления

И.А. Афанасьева, А.А. Бизюков, Е.В. Клочко, И.Н. Середа, Ю.Ф. Шмалько*

ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина, e-mail: bizyukov@htuni.kharkov.ua
*Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного, Харьков, Украина,
   e-mail: shmalko@ipmash.kharkov.ua

В некоторых типах вакуумно-плазменных устройств  необходимо создание и поддержание электрического разряда, в среде водорода или его тяжелых изотопов, горящего в замкнутом объеме [1].Для этой цели, в качестве универсальных систем газового обеспечения возможно использование обратимо поглощающих водород интерметаллических соединений редкоземельных элементов. Данные материалы могут служить как генераторами рабочего газа, так и электродами в газовом разряде.В работах [2 – 4] была исследована возможность применения металлогидридных материалов в качестве электродов в газовом разряде. Было показано, что наличие электродов из насыщенных водородом интерметаллических сплавов приводит к увеличению напряжения горения газовых разрядов в поперечном магнитном поле (Пенинговского и магнетронного типов). Показано также, что применение в качестве электродов обратимых сорбентов водорода низкого давления с большими скоростями и большими тепловыми эффектами сорбции – десорбции позволяют значительно снизить скорости их распыления ионами плазмы, а также снизить тепловые нагрузки на такие материалы. Однако, такая важная для определения параметров горения разряда, характеристика, как эмиссионная способность материала катода никем не изучалась.

В данной работе приводятся результаты экспериментальных исследований эмиссионных свойств металлогидридных электродов. В качестве исследуемого материала использовался сплав интерметаллического соединения Ti50V50Hx – 52,3%, Сu – 47%.

В ходе эксперимента были измерены зависимости коэффициента вторичной электрон-электронной эмиссии от энергии первичных электронов. Показано, что для разных плотностей тока первичного пучка зависимость коэффициента вторичной электрон-электронной эмиссии от энергии первичных электронов имеет различный вид. Для плотности тока первичного пучка I = 45 мкА/см2 кривая зависимости коэффициента от энергии первичных электронов имеет традиционный для данного сплава вид с максимумом при энергии электронов 500 эВ. При плотностях тока превышающих значение I = 4,5 мА/см2 кривая меняет свое поведение, а среднее значение коэффициента вторичной электрон-электронной эмиссии уменьшается с ростом энергии первичного пучка электронов. Регистрация изменения температуры мишени и выделения водорода под действием пучка первичных электронов показала, что при увеличении плотности тока первичного пучка происходит разогрев мишени. При таких условиях выделение водорода в вакуум происходит не только за счет электронно-стимулированной десорбции, но и вследствие термодесорбции. Наблюдаемое при таких плотностях тока уменьшение коэффициента вторичной электрон-электронной эмиссии можно объяснить соданием защитной газовой мишени в результате как терморазложения металлогидрида, так и электронной стимулированной десорбции.

Литература.

- В.М.Гулько, А.А.Ключников, Н.Ф.Михайлов, А.Е.Шиканов. Техника, 1988, 136.

- С.А.Галчинская, В.В.Дорохов, Н.Д.Лазарев и др. ВАНТ, 1989, 1, 55.

- А.В.Бастиев, М.А.Оболенский, В.В.Соловей. Наукова думка, 1993, 162

- В.Н.Бориско, И.А.Рудая, И.Н.Середа. ВАНТ, 1989, 1(2), 82.