Анализ продуктов синтеза карбонитридов титана, протекающего в низкотемпературной плазме при получении тонких плёнок

Зюзин А.М., Смоланов Н.А., Панькин Н.А.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, Россия, 
e-mail: smolanovna@yandex.ru

Получение заданного состава покрытий (плёнки) методом генерации потоков металлической плазмы и осаждения её в условиях реакционной среды требует знания и контроля процессов, протекающих в межэлектродном пространстве. Особый интерес вызывает условия и место протекания взаимодействия газов-реагентов с распыляемым материалом катода. В настоящее время достаточно хорошо изучены условия диссоциации азота в молекулярном и атомарном состоянии как на поверхности конденсации, так и в объёме вакуумной камеры [1, 2]. Установлена граничная энергия ионов титана, при которой происходит образование нитридов. Однако сложная зависимость структуры получаемых покрытий от многих технологических режимов осаждения покрытия, в частности – давления реакционных газов и температуры подложки, не дают возможности получения известного заранее состава пленки. Особый интерес представляет изучение процессов в плазме вблизи стенок охлаждаемой камеры.

Нами исследованы фазовый, элементный состав и магнитные свойства продуктов плазмохимической реакции, протекающей в условиях, когда к образцу (подложке) не приложено дополнительное смещение и с приложением до 600 В (при ионной очистке и нагреве) и 200-250 В при осаждении. Энергия ионов титана при этом изменялась от 60 до 250 эВ.

Осаждение покрытия проводилось на установке ННВ-6.6И4. В процессе нанесения регистрировался оптический спектр плазмы в различных областях плазменного потока. Съёмка велась с помощью разработанной приставки на базе монохроматора МДР-23 [3]. Исследовался материал, полученный:

- в зоне управления магнитной фокусировкой потока плазмы (капельный конденсат);

- на образцах, расположенных радиально потоку (плёнки);

- на стенках вакуумной камеры – порошок в виде сажи, который после сбора в пылесос подвергался делению на фракции с размерами от 0.075 до 0.5 мм.

Фазовый состав и структура исследовались на дифрактометре ДРОН-6, химический состав определялся на рентгеновском анализаторе СПАРК-1-2М. Спектры ЭПР продуктов синтеза получали на радиоспектрометре PS 100X при различных температурах (температура жидкого азота и выше) на частоте 9.3 ГГц.

Полученные результаты подтверждают закономерности формирования нанокристаллических структур, в том числе и фуллеренов.

Литература

- Барвинок В.А. и др. Закономерности формирования покрытий в вакууме //ФХОМ, 1986, №5. с. 92-97.

- Аксёнов И.И. и др. Об условиях синтеза нитридов при конденсации плазменных потоков //ФХОМ, 1981, №4. с. 43-48.

- Смоланов Н.А., Панькин Н.А.  Влияние ионно-плазменной обработки на механические свойства изделий для производства кабеля //Вестник СамГТУ, 2004, №27 с, 37-40.