Плазмохимический реактор на основе пучково-плазменного разряда

Визгалов В.И., Клыков И.Ю.*, Курнаев В.А., Песков В.В., Шатунов В.Г., Фёдоров Ю.В.**, Шустин Е.Г.*

МИФИ, Москва, Россия, e-mail: vadim_p@plasma.mephi.ru
*Фрязино, ИРЭ РАН.
**Москва, ИСВЧПЭ РАН

Разработан плазмохимический реактор на основе пучково-плазменного разряда для низкоэнергетичного бездефектного прецизионного травления диэлектрических покрытий и поверхности  гетероструктурных полупроводниковых соединений AIII/BV, для изготовления затворов длиной менее 100 нм полевых транзисторов и других технологических применений.

Установка состоит из сверхвысоковакуумного объема электронной пушки оригинальной конструкции, обеспечивающей ее длительную работу при значительных длительных тепловых нагрузках (ток 0,5 А, энергия электронов 1,5-3 кэВ), магнитной системы  с регулируемым полем от 3 до 6 мТл, загрузочной системы, позволяющей менять образцы без развакуумирования рабочей камеры, систем диагностики, контроля и управления. Конструктив аналитической камеры позволяет использовать различные средства диагностики на фланцах в стандарте CF. Большая часть систем диагностики и контроля предусматривает простое подключение компьютерного управления.  Для откачки  была использована как полностью безмаслянная схема (ТМН и спиральный форнасос), так  и  откачка диффузионными насосами с полифиниловым эфиром.

В установке возможно получение интенсивного скомпенсированного по заряду,  регулируемого по геометрии и по энергии в диапазоне 20-100 эВ потока ионов, нормальных к оси разряда [1];  благодаря высокой эффективности ионизации в ППР и уходу ионов по нормали к оси разряда в значительной степени снимаются проблемы срока службы термокатода и загрязнения плазмы продуктами эрозии катода

Энергетический спектр потока ионов, уходящих по нормали к оси разряда имеет пик при 50-80 эВ (токе эмиссии 400 мА, ускоряющее напряжение 2 кВ, ток на коллектор 600 мА, потенциал на коллекторе 50 В, длительность импульса 200 мс, скважность 5-10).

Работа поддержана грантом РФФИ 01496а.

Литература

- Исаев Н.В., Чмиль А.И., Шустин Е.Г. //Физика плазмы. 2004. Т. 30. С. 292.