Формирование и динамика примесей вольфрама в условиях, характерных для переходных плазменных процессов в итэр

Н.И. Архипов, С.В. Карелов, И.М. Позняк, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

ГНЦ ФР ТРИНИТИ, Троицк, РФ, e-mail: teufida@gmail.com

Выбор защитных материалов дивертора и первой стенки ИТЭР является одной из ключевых проблем в создании термоядерного реактора. Эти элементы вакуумной камеры должны противостоять интенсивному плазменно-тепловому воздействию как во время стационарных режимов работы токамака, так и во время переходных плазменных процессов [1].

В работе проведено экспериментальное изучение процесса взаимодействия интенсивного потока водородной плазмы с твердотельными вольфрамовыми мишенями на импульсном плазменном ускорителе МК-200. Основное внимание уделялось  процессам формирования примесей вольфрама в результате испарения материала мишени и их распространения вдоль силовых линий магнитного поля.

В качестве основных средств диагностики ионизованного пара вольфрама использовались спектрометры EUV и видимого диапазонов с пространственным разрешением. Для исследования динамики распространения примесей вольфрама применялись абсолютно калиброванные AXUV фотодиоды.

В данной работе определен энергетический порог интенсивного испарения вольфрама в результате воздействия плазменного потока. Показано, что под действием плазмы происходит быстрая ионизация испаренного вольфрама, и вблизи поверхности мишени образуется облако вольфрамовой плазмы.

Проведено исследование интенсивности свечения примешенной вольфрамовой плазмы в зависимости от расстояния до поверхности мишени в EUV и оптическом диапазонах. В оптическом диапазоне зарегистрированы спектральные линии нейтрального и однократно ионизованного вольфрама. Проведено сопоставление спектральных линий вольфрама, зарегистрированных в EUV диапазоне с линиями, полученными в результате численных расчетов в работе [2].

Эффективная толщина вольфрамового плазменного слоя, излучающего в оптическом диапазоне вблизи поверхности мишени, составляет 1 – 2 см. В EUV диапазоне эта величина существенно больше и составляет 6 – 7 см, причем интенсивность излучения быстро спадает с увеличением расстояния до поверхности мишени.

Исследование динамики примесей вольфрама было проведено с помощью AXUV фотодиодов. Определена скорость движения вольфрамовой плазмы в направлении от поверхности мишени вдоль силовых линий магнитного поля. Кроме того, исследовано распределение интенсивности свечения примешенной плазмы от расстояния до поверхности облучаемого образца во всем спектральном диапазоне чувствительности AXUV, а также в диапазоне длин волн 17 – 60 нм (алюминиевая фольга 0,65 мкм). Показано, что результаты, полученные с помощью AXUV диодов и спектроскопическими методами, согласуются друг с другом.

Литература

- ITER Physics Basis, Nucl. Fusion, 1999, vol. 39, p. 2137

- C. Suzuki, C.S. Harte, D. Kilbane et. al., J. Phys. B: At. Mol. Opt., 44 (2011)

- V.M.Safronov et al. Problems of Atomic Science and Technology, 2008, v.6, p.52-54.

- Архипов Н.И., Сафронов В.М., Барсук В.А. и др. – ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2009, вып. 4, с. 3 – 13.

- Климов Н.С., Подковыров В.Л., Житлухин А.М. и др. – ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2009, вып. 2, с. 52 – 61.