ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ЭРОЗИИ, образующихся ПРИ ОБЛУЧЕНИИ материалов ПоТОКАМИ ПЛАЗМЫ С ПАРАМЕТРАМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ в ИТЭР

Д.В. Коваленко, Н.С. Климов, *Л.Б. Беграмбеков, А.М. Житлухин, В.Л. Подковыров, В.А. Барсук, А.Д. Ярошевская, А.В. Козловская, *П.А. Шигин, *А.С. Каплевский

ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт
    инновационных и термоядерных исследований», Московская область,
    Троицк, Россия, e-mail: kovalenko@triniti.ru
*Национальный исследовательский ядерный университет «Московский
    инженерно-физический институт», Москва, Россия, e-mail: lbb@plasma.mephi.ru

Выбор обращенных к плазме материалов термоядерного реактора является одной из ключевых задач проекта ИТЭР. Эрозия материалов в ИТЭР будет определять количество продуктов эрозии (частиц пыли и пленок), осаждаемых на стенках вакуумной камеры. Продукты эрозии могут обладать повышенной сорбционной способностью относительно трития. На сегодняшний день, большая часть данных по осаждению продуктов эрозии и захвату изотопов водорода в них получена в условиях стационарного осаждения пленок с относительно малыми скоростями. Однако, ожидается, что основное количество продуктов эрозии будет формироваться в условиях импульсных переходных плазменных процессов, таких как ЭЛМ-события и срывы, и осаждаться непосредственно после импульсного воздействия за относительно короткое время. Таким образом, осаждение продуктов эрозии в ИТЭР будет характеризоваться существенно более высокой скорость по сравнению со стационарными условиями, а также будет сопровождаться периодическим действием интенсивных импульсных потоков плазмы и излучения.

Поскольку плазменно-тепловые нагрузки на материалы дивертора и первой стенки ИТЭР недостижимы на действующих токамаках, для экспериментального исследования их эрозии применяются квазистационарные сильноточные плазменные ускорители. На установке КСПУ-Т в ГНЦ РФ ТРИНИТИ проводятся исследования эрозии макетов защитных покрытий дивертора ИТЭР в условиях интенсивного импульсного воздействия плазмы. В настоящей работе основное внимание уделено изучению характеристик продуктов эрозии материалов (вольфрам, графит, углеродно-волокнистый композит) и захвату изотопов водорода в продуктах эрозии. Специально для этой задачи проведены эксперименты по облучению макетов потоком дейтериевой плазмы, сбору продуктов эрозии на коллекторах и последующему термодесорбционному (ТДС) исследованию образцов на Многофункциональном исследовательском комплексе масс-спектрометрического анализа (МИКМА) в НИЯУ МИФИ, а также с применением различных методов микроанализа.

Показано, что максимальная скорость осаждения продуктов эрозии материалов на основе графита (МПГ-8, CFC NB 31) наблюдается в экспериментах по имитации срывов ИТЭР (плотности энергии 2,3 МДж/м2) на расстояниях 30 – 60 см от облучаемой мишени по потоку плазмы и равняется 2·10-2 мкм за импульс (длительность импульса tpulse = 0,5 мс). Типичная плотность образующихся пленок варьируется от 0,5 г/см3 (пористые пленки) до 2 г/см3 (сплошные компактные пленки). Согласно ТДС анализу характерная относительная концентрация изотопов водорода (H+D):C равна 0,2 в случае компактных пленок (плотность  ≥ 1.5 г/см3), что значительно превышает величину, полученную в результате экстраполяции данных, измеренных при низких скоростях осаждения ((0.5 - 2)×10-4 мкм/с) ранее [1].

Литература.

- L.B. Begrambekov, et al., J. Nucl. Mater. 390-391 (2009). 685.