РАЗРАБОТКА И ПОСТАВКА КАБЕЛЕЙ ПОЛОИДАЛЬНОГО ПОЛЯ И ПРОВОДНИКОВ ТОРОИДАЛЬНОГО ПОЛЯ ДЛЯ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ИТЭР

В.С. Высоцкий, К.А. Шутов, А.В. Таран, Ю.П. Ипатов, К.С. Маринин, Д.С. Каверин, А.В. Парамонов, М.В. Кочетов, И.Ф. Ченский, Л.В. Потанина, Г.Г. Свалов, *В.М. Патрикеев, *А.К. Шиков

ОАО «ВНИИКП», Москва, РФ, e-mail: vysotsky@gmail.com
*НИЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ, e-mail: shut@isssph.kiae.ru

ОАО «ВНИИКП» принимает участие в работах по программе ИТЭР с 1993 года. Разработки и испытания нескольких коротких образцов на установке «Султан» были увенчаны успешными испытаниями в Японии тороидальной (в 2001 г.) и полоидальной (в 2008 г.) катушек – вставок, разработанных совместно с ВНИИНМ им. А.А.Бочвара и НИИЭФА им. Д.В.Ефремова. В настоящее время ВНИИКП завершил стадию квалификации производства и начал регулярные поставки кабелей на основе NbTi для катушек полоидального поля и проводников типа «кабель-в-оболочке» для магнитов тороидального поля.  Для этого был создан технологический комплекс, обеспечивающий  полный цикл производства кабелей и проводников.

Исходные стренды на основе NbTi и Nb3Sn поставляются Чепецким механическим заводом корпорации ТВЭЛ. В ОАО «ВНИИКП» стренды проходят очистку и покрываются никелем (NbTi) или хромом (Nb3Sn) на специально созданном технологическом участке, состоящем из двух линий очистки стрендов, одной линии никелирования  и трех линий хромирования. Машинный парк кабельного участка состоит из двух высокоскоростных тубулярных машин, двух средних планетарных машин и одной большой планетарной машины для финальной скрутки.

Для изготовления кабелей в оболочке  на территории ИФВЭ в г. Протвино построен участок джекетирования с длиной галереи 900 м. Участок оборудован линией автоматической сварки трубной оболочки и необходимым контрольным оборудованием, включающим визуальный контроль с телевизионной камерой, вакуумный контроль, рентгеновскую камеру и др. Участок также оборудован машинами для обжима труб и специальным намоточным устройством для намотки проводников в транспортный соленоид диаметром 4 м.

Завершающим этапом изготовления проводника тороидального поля является его испытания в большой вакуумной камере в НИЦ «Курчатовский институт». Камера с внутренним диаметром 4,8 м и высотой около 5 м оборудована высокопроизводительными откачными насосами и прецизионными измерителями давления, потока, уровня гелиевой течи и масс-спектрометром для анализа состава газа внутри камеры.

В настоящее время в соответствии с планом поставок для ИТЭР изготовлены и доставлены в Европу пять длин (4 медных макета и один сверхпроводящий макет) кабелей полоидального поля. Кроме того, изготовлены и испытаны два пробных проводника тороидального поля длиной около 400 м, один медный макет длиной 760 м и два сверхпроводящих проводника длиной 100 м и 415 м. Тем самым начата регулярная поставка кабелей и проводников для магнитной системы ИТЭР в зачет материального вклада Российской Федерации в его строительство.