рентгеновский контроль плотности слоёв из наночастиц тяжёлых металлов в лазерных мишенях

И.В. Акимова, Н.Г. Борисенко, А.И. Громов, Ю.А. Меркульев, А.С. Орехов

Физический институт им П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,
 e-mail: sokol.gromov2011@yandex.ru

Предложен метод измерения плотности слоев из наночастиц тяжелых элементов с использованием компьютерного рентгеновского микротомографа, заключающийся в том, что параллельно с нанесением слоя на подложку слой из наночастиц осаждается на стоящий рядом тонкий графитовый стержень – «свидетель». Средний диаметр частиц около 100 нм. При одинаковых режимах работы томографа на эталонных слоях металла измеряется коэффициент пропускания для данного металла. Из полученных коэффициентов пропускания рентгеновских изображений «шапочки» на графитовом стержне определяется эффективная толщина teff., которая делится на реальную толщину tL и умножается на плотность металла Do. Эта процедура позволяет определить плотность слоя

Deff= Do∙teff /tL

Наши рентгеновские измерения позволили нам впервые установить, что плотность слоя наночастиц висмута толщиной около 100 микрон уменьшается по высоте (снизу в вверх) от 130 мг/см3 до 80 мг/см3. В работе [1] была представлена компьютерная программа для обработки рентгеновских изображений «свидетелей» и расчета плотности слоев малоплотных металлов..

Мишени из малоплотного висмута были использованы в экспериментах на Nd-лазере в Центре атомных исследований в Бомбее, в Индии [2].

Литература

- L.A. Borisenko, A.S. Malikova, A.S. Orekhov. Image-processing of low-density metal nanoparticle layers (Bi) from the X-ray tomography Sky-Scan-1074. 4th EMMI Workshop on Plasma Physics with Heavy Ions and Laser Beams.

- N.G. Borisenko, S. Chaurasia, L.J. Dharishwar, A.I. Gromov, N.K. Gupta, P. Leshma, 
Yu.A. Merkuliev, D.S. Munda, A.S. Orekhov, S. Tripathi. Laser study into and explanation of the direct-indirect target concept. Book of abstract IFSA 2011, p. 218.