Исследование влияния микроструктуры топлива на чувствительность реакторной мишени при ее формировании, инжекции и транспорте через камеру взаимодействия

И.В. Александрова, *А.А. Белолипецкий, Е.Р. Корешева, И.Е. Осипов, **Л.В. Панина, Т.П. Тимашева, С.М. Толоконников

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РФ, koresh@sci.lebedev.ru
*Компьютерный Центр им. А.А. Дородницына РАН, Москва, РФ, abelolipet@mail.ru
**Институт Общей Физики им. А.Н. Прохорова РАН, Москва, РФ, L.Panina@mail.ru

Нано-структурные материалы, обладающие уникальными свойствами, находят все большее применение при создании основных элементов реактора ИТС. Такие материалы рассматриваются при проектировании защитной стенки реактора, активной среды лазера, или мишенной капсулы [1,2]. Данный подход крайне актуален и при формировании топливного слоя, поскольку структурирование топлива (размер зерна должен лежать в нано диапазоне) позволяет обеспечить эффективность работы реактора ИТС, так как стабильное сжатие реакторных мишеней требует распространения ударных волн с очень гладким фронтом [3]. Принимая во внимание, что анизотропия в скорости звука для кристаллических изотопов водорода (до 19%) находится на уровне анизотропии для Ве (10-25%), крайне важно проведение следующих исследований:

− Распространение ударной волны через слои топлива с различным размером зерна [3-6];

− Формирование слоев топлива с различным размером зерна для изучения качества поверхности слоя (шероховатость < 1-0.5 мкм), а также отклика мишени к тепловым и механическим нагрузкам при ее доставке в реактор (эксперимент и теория) [7, 8].

В докладе представлены результаты исследования влияния микроструктуры топлива на чувствительность реакторной мишени при ее формировании, инжекции и транспорте через камеру взаимодействия. Особое внимание уделено следующим вопросам:

− Формирование мишени → Метод FST (free-standing target), развитый в ФИАН: (а) позволяет сформировать топливный слой с нано-размером зерна (изотропные ультрадисперсные слои); (б) условия формирования − высокие скорости охлаждения (1¸50 K/с), беспорядочное вращение и высокоплавкие добавки к топливу.

− Доставка мишени → Моделирование потери качества топливных слоев за счет теплового излучения в камере взаимодействия: (a) анизотропный слой деградирует еще до момента прихода мишени в центр камеры; (б) изотропные ультрадисперсные слои обладают требуемым качеством топлива и сохраняют его до момента облучения лазером.

Таким образом, в работе продемонстрирована зависимость между степенью регулярности микроструктуры и свойствами топливного вещества как целого. Показана перспективность формирования ультрадисперсных топливных слоев, обладающих повышенной механической и тепловой устойчивостью при производстве и доставке мишеней.

Литература

- Perlado M.J. 1st IAEA RCM on Pathways to Energy from Inertial Fusion (Vienna, Austria, November 6-10, 2006); Nakai S.. (там же)

- Rudrayah N. 31st IAEA Fusion Energy Conference (Chengdu, China, October 16-21, 2006)

- Binga E.M.et al. J. Minerals, Metals & Material Soc. (Springer Boston) 2005, 57 N9, 67

- Gus’kov S.Yu. et al. Workshop in LULI Lab. (Palaiseau, France, Jan. 6, 2010); J.Russian Laser Research (в публикации)

- Cook R.C. Fusion Sci.Technol. 2002, 41, 155

- Guerrero C. et al. 7th IFSA (Bordeaux, France, Sept. 12-16, 2011); Nucl.Fus. (в публикации)

- Aleksandrova I.V. et al. J.Phys.D: Appl.Phys. 2004, 37, 1163

- Aleksandrova I.V. et al J.Russian Laser Research 2008, 29, N5, 429