СЛУЧАЙНЫЕ РАЗРЫВЫ КЕРНА ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВЗРЫВЕ 
ТОНКИХ ПРОВОЛОЧЕК

С.И. Ткаченко1,2, Т.А. Хаттатов1, В.М. Романова3, А.Р. Мингалеев3, 
Р.Б. Бакшт4, В.И. Орешкин4, Т.А. Шелковенко3, С.А. Пикуз3

1Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Московская обл. 141700,
    Россия;
2Объединенный институт высоких температур, РАН, Москва, 127412, Россия,
    e-mail: svt@ihed.ras.ru
3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, 119991, Россия,
4Институт Сильноточной электроники СО РАН, Томск, 634055, Россия

Анализируя теневые изображения канала разряда, полученные при электрическом взрыве проволочек, можно заметить, что в области занятой плотными продуктами взрыва очень часто наблюдается регулярная структура полос большей и меньшей плотности, которые называются стратами. Кроме них спорадически появляются участки вещества с малой плотностью, характерный размер которых в аксиальном направлении существенно больше размера страт и может быть порядка одного – двух миллиметров. Такие нерегулярные структуры получили название разрывов. Нами проведены исследования динамики формирования разрывов при электрическом взрыве в воздухе медных и никелевых проволочек диаметром 25 и 50 мкм. Показано, что удельная энергия, вложенная в месте локализации разрывов значительно больше средней удельной энергии, вложенной в вещество проводника.

Полученную совокупность экспериментальных фактов можно объяснить следующим образом: поскольку на различных неоднородностях, возникающих вследствие повреждений кристаллической структуры (изгибы, царапины и т.д.) электроны рассеиваются более интенсивно, это приводит к повышению сопротивления в данной области, и, следовательно, к локальному увеличению введенной энергии. Факт интенсивного расширения проводника в месте его повреждения как раз и свидетельствует о таком процессе: на этом локальном участке введенная энергия превосходит среднюю энергию, вложенную в проводник в течение резистивной фазы. В результате к началу паузы тока наблюдается локальное увеличение скорости расширения проводника, что в свою очередь приводит к падению плотности вещества в месте локализации дефекта. В наших экспериментах средняя скорость расширения керна проводника примерно в 1.14 раза меньше скорости расширения керна в области дефекта. Именно поэтому вещество в области первоначальной локализации дефекта становится прозрачным раньше, чем в остальной части проводника, и на теневых изображениях проводника регистрируется разрыв. Такое повреждение аналогично включению вещества с другими теплофизическими свойствами.

К моменту начала паузы тока взорванный проводник представляет собой столб слабопроводящего ( ~ 100–300 Ом-1см-1) вещества с параметрами: Na ~ 1021–1020 см-3, Ne ~ 1020 см-3, Te ~ 1.3–2 эВ и z ~ 0.3–0.5. В это же время в области разрыва температура может быть выше приблизительно в 1.7 раза, т.е. Tgap ~ 2.2–3.4 эВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 11-08-00624-а и программой фундаментальных исследований РАН № 12.